前     言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替XB/T 219－2007《硝酸铈》。

本标准与XB/T 219－2007相比，主要技术变化如下：

——增加了Ce(NO3)35N牌号、Ce(NO3)32N5牌号；

——取消了023039D（纯度为99.5%）、023037牌号（纯度为99.0%）；

——增加了非稀土杂质Al2O3、Na2O的要求；

——修改了Ce(NO3)34N (023039A)、Ce(NO3)33N5(023039B)、Ce(NO3)33N (023039C)牌号中稀土杂质及非稀土杂质含量要求；

——增加了标志、包装、运输、贮存要求。

本标准由全国稀土标准化委员会（SAC/TC229）归口。

本标准主要起草单位：甘肃稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准历次版本发布情况为： XB/T219－2007；XB/T219-2001；GB/T4151－1996。

硝  酸  铈

1 范围

本标准规定了硝酸铈产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存及产品质量证明书。

本标准适用于以化学法制得的，用于发光材料、催化剂、光学玻璃、尾气净化、化工等工业的硝酸铈产品。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 12690(所有部分)   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 16484.12 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 硫酸根量的测定方法

GB/T 16484.14 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 磷酸根量的测定 锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 18115.2  稀土金属及其化合物中稀土杂质化学分析方法　　铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3　要求

3.1化学成分

产品牌号及化学成分应符合表１的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 | Ce(NO3)35N | Ce(NO3)34N | Ce(NO3)33N5 | Ce(NO3)33N | Ce(NO3)32N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数） / % | REO,不小于 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
|  | CeO2/REO，不小于 | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 |
|  | 稀土杂质/REO 不大于 | La2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 合量0.5 |
|  |  | Pr6O11 | 0.0002 | 0.002 | 0.01 | 0.02 |  |
|  |  | Nd2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.02 |  |
|  |  | Sm2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |  |
|  |  | Eu2O3 | 0.00005 | 0.0005 | 合量0.02 | 合量0.02 |  |
|  |  | Gd2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Tb4O7 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Dy2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Er2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Y2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |

续表1

| 产品牌号 | 023050 | 023039A | 023039B | 023039C | 023038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数） /% | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | CaO | 0.0005 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Na2O | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | SiO2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | Al2O3 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | PbO | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | NiO | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |
|  |  | BaO | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | MnO2 | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | PO43- | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | SO42- | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Cl- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 总比放活度,不大于，Bq/g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水不溶物 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 浊度，不大于，NTU |  |  |  |  |  |

3.2外观

3.2.1产品为无色颗粒状晶体。

3.2.2产品必须洁净，无肉眼可见的夹杂物。

４　试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土氧化物总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2产品中稀土杂质的方法按GB/T 18115.2的规定进行。

4.2产品中非稀土杂质（不含PO43－、SO42-）的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.3外观用目视检查。

4.4磷酸根含量的分析方法参照GB/T 16484.14的规定进行。

4.5硫酸根含量的分析方法参照GB/T 16484.12的规定进行。

4.6数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.7水不溶物的分析方法参照GB/T 16484.16的规定进行。

4.8浊度的分析方法按附录A的规定进行。

4.9总放射性比活度测量方法按附录B的规定进行。

5　检验规则

5.1检查与验收

5.1.1产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4取样与制样

化学成分分析的仲裁取样件数按表２规定，用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于100g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料瓶（袋）中并封口。

表２

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

5.5检验结果判定

化学成分仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项目结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判该产品为不合格。

６　标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1标志

包装（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号、净重、毛重；

- 出厂日期 ；

- “防潮” 及“氧化剂”标志或字样。

6.2 包装

产品极易潮解，应密封包装。产品分装于塑料瓶或双层塑料袋中并封口，每瓶（袋）净重分别为5kg、10kg，再将瓶（袋）置于塑料箱、桶中，每箱（桶）净重分别为25kg、50kg。如需方对产品包装有其它要求，供需双方可另行协商。

6.3运输、贮存

产品需存放于干燥、通风、阴凉处，防止机械性损坏，避免存放于木质地板上，应远离高温、热源。产品不得露天放置，储存温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，应与易（可）燃物、还原剂、活泼金属粉末等隔离储运。运输时严防淋雨、受潮。

6.4质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；出厂日期。

附录A：

浊度的测定

A1主题内容与适用范围

本附录规定了硝酸铈水溶液浊度的测定方法。

本附录适用于硝酸铈水溶液浊度的测定，测定范围0～400NTU。

A2方法原理

光源发出的平行光束垂直通过样品溶液时，一部分被散射，另一部分透过溶液。在入射光恒定条件下，在一定浊度范围内，散射光强度与溶液的混浊度成正比，通过测量溶液中微粒的散射光强度来测量溶液的浊度。

A3引用标准

本附录采用国际标准ISO 7027《水质—浊度的测定》。

A4试剂

A4.1硫酸肼，分析纯，纯度>99%；

A4.2六次甲基四胺，分析纯，纯度>99%；

A4.3零浊度水：参照国际标准ISO7027中规定的方法，选用孔径为0.2μm微孔滤膜过滤蒸馏水（或电渗析水、离子交换水），反复过滤两次以上，所获的滤液即为检定用的零浊度水。该水贮存于清洁的、并用该水冲洗后的玻璃瓶中。

A4.4硫酸肼溶液（0.010g/L）：称取1.000g硫酸肼（A4.1）于250mL烧杯中，用水（A4.3）溶解，转入100mL容量瓶中，稀释至刻度、摇匀。用0.20μm滤膜过滤。

A4.5六次甲基四胺溶液（0.10g/L）：称取10.00g六次甲基四胺(A4.2)，于250mL烧杯中，用水（A4.3）溶解，转入100mL容量瓶中，稀释至刻度、摇匀。用0.20μm滤膜过滤。

A4.6福尔马肼标准储存溶液（400NTU）：分别移取硫酸肼溶液（A4.4）和六次甲基四胺溶液（A4.5）各5.00mL，于100mL棕色容量瓶中，摇匀。将该容量瓶置于恒温箱中，在25℃下保温24小时。用水（A4.3）稀释至刻度，摇匀。根据ISO 7027规定，该悬浮液的浊度值定为400NTU。

A5.仪器

A5.1浊度仪（本附录使用HI88703-Turbidimeter）；

A4.2分析天平，精度：0.1mg；

A4.3恒温箱（或水浴），精度：±1℃；

A4.4抽滤装置，滤膜孔径不大于0.20μm；

A6.测量

A6.1按仪器说明书开启仪器，并预热。

A6.2 仪器校准

校准标准溶液：按表1移取福尔马肼标准储存溶液（A4.6）配制0，20，100，200，400NTU的校准溶液各50mL，用零浊度水稀释。用配置好的校准标准溶液逐点校准。

表1 浊度标准溶液稀释配制表

| 需配溶液浓度（NTU） | 400 NTU 吸取量(mL) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 20 | 2.50 |
| 100 | 12.50 |
| 200 | 25.00 |
| 400 | 50.00 |

A6.3测量

A6.3.1称取25.000g（精确至0.0001g）硝酸铈样品于250mL烧杯中，加70mL水（A4.3），至完全溶解后移入100mL容量瓶中，加水（A4.3）稀释至刻度，摇匀。

A6.3.2将试液（6.2.1）移入玻璃试瓶中，试液高度应在标线以下（玻璃试瓶应提前在外侧涂抹硅油），将试瓶外侧用专用清洁布擦拭干净后放入测试槽内，盖好槽盖，在已校准的浊度仪上测量，直接读取数值。

A7.精密度

A7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2重复性限（r）

| 浊度（NTU） | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 50 |  |
| 150 |  |
| 400 |  |
| 注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。 |

A7.2允许差

实验室之间的分析结果差值应不大于表2所列允许差。

表3允许差

| 浊度（NTU） | 允许差（NUT） |
| --- | --- |
| 0.2~10 | 1 |
| >10~20 | 2 |
| >20~50 | 5 |
| >50~150 | 15 |
| >150~400 | 37 |

附录B：

硝酸铈总放射性比活度测量方法

B1主题内容与适用范围

本标准规定了硝酸铈总放射性比活度的测量方法。

本标准适用于硝酸铈、其它单一硝酸稀土、混合硝酸稀土中总放射性比活度的测定。

测定范围：100～1500Bq/Kg

B2定义

B2.1饱和厚度：从分布均匀的放射性样品表面射出的粒子的数量随样品厚度的增加而增加，

当样品增加到一定厚度时，从样品表面所透射出的粒子的数量趋于恒定，该厚度即为

饱和厚度（）。

B2.2放射性活度：是指在一定时间间隔内，处在一定能态的一定量放射性核素，由核能态发

生自发核跃迁（或核衰变）的次数。单位为贝可勒尔或简称贝可（Bq）。

B2.3放射性比活度：是指单位质量的物质中所具有的放射活度（Bq/Kg）。

B3方法原理

在单位时间、单位面积表面上射出的粒子数与相应的饱和层样品的比活度成比例。当样品放射性分布均匀时，则样品的总比活度可通过测量饱和层粒子数而求得。

B4测量设备与试剂

B4.1全套放射性测量装置。

B4.2天然Th或Pu标准源，放射性强度为1000～3000dpm﹒4，活性面直径为45mm。

B4.3不锈钢样品盘： 直径为45mm。

B4.4可调温电炉：1～3kw

B4.5马弗炉：4kw

B4.6分析天平：感量0.1mg

B4.7无水乙醇：含量不小于99.5%

B5样品制备与测量

B5.1移取10g固体样品，放入50ml瓷坩埚中，于可调温电炉（4.4）上低温脱水分解，将坩埚移入马弗炉（4.5）中，于800～850灼烧1h取出。在干燥器中冷却至室温，称重，用研钵将样品研细至0.150mm以下。

B5.2计算转换系数k：

计算硝酸稀土转换成氧化稀土的转换系数（k），公式（1）：

k=………………………………………………………………….（1）

B5.3用分析天平（4.6）称取0.5000g样品放入样品盘（4.3）中，用无水乙醇（4.7）

精心将样品铺平，在红外灯下烘干。

B5.4仪器检查正常后通电预热30～60min。

B5.5仪器测量本底。

B5.6仪器标定：用已知放射性活度标准源（4.2）测出仪器探测效率公式（2）：

（%）=……………………………………………..（2）

B5.7样品测量：将待测样品在已标定好的仪器内进行测量。

B5.8根据所要求的相对标准误差，并估计样品计数率和本底计数率，计算样品和本底的

测量时间公式（3.4）：

=…………………………………………………………………………..（3）

=…………………………………………………………………………..（4）

式中： 样品测量时间，min；

本底测量时间，min；

样品加本底计数率，com；

本底计数率，cpm；

预定的相对标准差。

B6计算

B6.1计算硝酸铈中总放射性比活度公式（5）：

…………………………………………………...（5）

式中： 硝酸铈总放射性比活度，Bq/kg（Bq/L）;

样品加本底计数率，com；

仪器本底计数率，cpm；

仪器探测效率, % ；

S  样品盘有效面积，cm ；

0.5 粒子在样品中的自吸收系数；

硝酸稀土转换成氧化稀土的系数；

60  当以Bq/kg表示时的系数，当以Ci/kg表示时则用2.22；

粒子在中的饱和厚度，mg/cm；注：液体样品按体积计算比活度。

计算氧化稀土的的饱和厚度公式（6.7.8）：

=……………………… ……………………………….（6）

=………………………………………………………….（7）

…………………………………………………….（8）

式中：   混合氧化稀土的饱和厚度，mg/cm

粒子在铝中的吸收厚度，mg/cm；

铝的原子量；

混合氧化稀土的平均原子量；

铝箔的质量厚度，mg/cm；

放射源表面未加铝箔时的计数率，cpm；

放射源表面已加铝箔时的计数率，cpm；

样品中原子量为的原子的质量分数；

平均原子量为的氧化物原子在混合氧化物中的质量百分比。

B6.2测量相对误差的计算：

B6.2.1样品和本底测量时间相等时，测量相对误差公式（9）：

………………………………………………………（9）

式中：    测量相对误差，%；

测量样品加本底计数率，com；

测量本底计数率，cpm；

B6.2.2样品和本底测量时间不等时，测量相对误差公式（10）：

…………………………………………….（10）

式中：  测量相对误差，%；

测量样品加本底计数率，com；

测量本底计数率，cpm；

测量样品时间，min；

测量本底时间，min；

B7误差

本方法测量总放射性比活度为370Bq/kg的固体样品最大误差小于20%；

同一实验变异系数小于20%.

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

硝酸铈

Cerium Nitrate

（送审稿）

XB/T 214—201X

代替XB/T 214—2007

中华人民共和国稀土行业标准

XB

ICS 77.120.99

H 65