XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T 214—201X

代替XB/T 214—2007

硝酸铈

Cerium Nitrate

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.120.99

H 65

前     言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替XB/T 219－2007《硝酸铈》。

本标准与XB/T 219－2007相比，主要技术变化如下：

——增加了Ce(NO3)35N牌号、Ce(NO3)32N5牌号；

——取消了023039D（纯度为99.5%）、023037牌号（纯度为99.0%）；

——增加了非稀土杂质Al2O3、Na2O的要求；

——修改了Ce(NO3)34N (023039A)、Ce(NO3)33N5(023039B)、Ce(NO3)33N (023039C)牌号中稀土杂质及非稀土杂质含量要求；

——增加了标志、包装、运输、贮存要求。

本标准由全国稀土标准化委员会（SAC/TC229）归口。

本标准主要起草单位：甘肃稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准历次版本发布情况为： XB/T219－2007；XB/T219-2001；GB/T4151－1996。

硝  酸  铈

1 范围

本标准规定了硝酸铈产品的要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输和贮存及产品质量证明书。

本标准适用于以化学法制得的，用于发光材料、催化剂、光学玻璃、尾气净化、化工等工业的硝酸铈产品。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14635   稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定

GB/T 12690(所有部分)   稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 16484.12 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 硫酸根量的测定方法

GB/T 16484.14 氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 磷酸根量的测定 锑磷钼蓝分光光度法

GB/T 18115.2  稀土金属及其化合物中稀土杂质化学分析方法　　铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

3　要求

3.1化学成分

产品牌号及化学成分应符合表１的规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1

| 产品牌号 |  |  | Ce(NO3)35N | Ce(NO3)34N | Ce(NO3)33N5 | Ce(NO3)33N | Ce(NO3)32N5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数） / % | REO,不小于 |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
|  | CeO2/REO，不小于 |  | 99.999 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 |
|  | 稀土杂质/REO 不大于 | La2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 合量0.5 |
|  |  | Pr6O11 | 0.0002 | 0.002 | 0.01 | 0.02 |  |
|  |  | Nd2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.02 |  |
|  |  | Sm2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |  |
|  |  | Eu2O3 | 0.00005 | 0.0005 | 合量0.02 | 合量0.02 |  |
|  |  | Gd2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Tb4O7 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Dy2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Ho2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Er2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Tm2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Yb2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Lu2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |
|  |  | Y2O3 | 0.00005 | 0.0005 |  |  |  |

续表1

| 产品牌号 |  |  | 023050 | 023039A | 023039B | 023039C | 023038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 （质 量 分 数） /% | 非稀土杂质 不大于 | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | CaO | 0.0005 | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Na2O | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | SiO2 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  |  | Al2O3 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | PbO | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | NiO | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 |  |  |
|  |  | BaO | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | MnO2 | 0.001 |  |  |  |  |
|  |  | PO43- | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | SO42- | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
|  |  | Cl- | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
| 总比放活度,不大于，Bq/g |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水不溶物 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 浊度，不大于，NTU |  |  |  |  |  |  |  |

3.2外观

3.2.1产品为无色颗粒状晶体。

3.2.2产品必须洁净，无肉眼可见的夹杂物。

４　试验方法

4.1化学成分

4.1.1产品中稀土氧化物总量的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2产品中稀土杂质的方法按GB/T 18115.2的规定进行。

4.2产品中非稀土杂质（不含PO43－、SO42-）的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.3外观用目视检查。

4.4磷酸根含量的分析方法参照GB/T 16484.14的规定进行。

4.5硫酸根含量的分析方法参照GB/T 16484.12的规定进行。

4.6数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.7水不溶物的分析方法参照GB/T 16484.16的规定进行。

4.8浊度的分析方法按附录A的规定进行。

4.9总α放射性比活度测量方法按附录B的规定进行。

5　检验规则

5.1检查与验收

5.1.1产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4取样与制样

化学成分分析的仲裁取样件数按表２规定，用插管在每件（袋）中心及周围等距离处取三点，每件（袋）取样量不少于100g，将试样混匀后，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料瓶（袋）中并封口。

表２

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10%取整数 | 件（袋）数的平方根取正整数 |

5.5检验结果判定

化学成分仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复检验，如仍有任一项目结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准规定不符时，则直接判该产品为不合格。

６　标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1标志

包装（箱、袋）外注明：

- 供方名称；

- 产品名称、牌号；

- 批号、净重、毛重；

- 出厂日期 ；

- “防潮” 及“氧化剂”标志或字样。

6.2 包装

产品极易潮解，应密封包装。产品分装于塑料瓶或双层塑料袋中并封口，每瓶（袋）净重分别为5kg、10kg，再将瓶（袋）置于塑料箱、桶中，每箱（桶）净重分别为25kg、50kg。如需方对产品包装有其它要求，供需双方可另行协商。

6.3运输、贮存

产品需存放于干燥、通风、阴凉处，防止机械性损坏，避免存放于木质地板上，应远离高温、热源。产品不得露天放置，储存温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80%，应与易（可）燃物、还原剂、活泼金属粉末等隔离储运。运输时严防淋雨、受潮。

6.4质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

- 本标准编号；出厂日期。

附录A：

浊度的测定

A1主题内容与适用范围

本附录规定了硝酸铈水溶液浊度的测定方法。

本附录适用于硝酸铈水溶液浊度的测定，测定范围0～400NTU。

A2方法原理

光源发出的平行光束垂直通过样品溶液时，一部分被散射，另一部分透过溶液。在入射光恒定条件下，在一定浊度范围内，散射光强度与溶液的混浊度成正比，通过测量溶液中微粒的散射光强度来测量溶液的浊度。

A3引用标准

本附录采用国际标准ISO 7027《水质—浊度的测定》。

A4试剂

A4.1硫酸肼，分析纯，纯度>99%；

A4.2六次甲基四胺，分析纯，纯度>99%；

A4.3零浊度水：参照国际标准ISO7027中规定的方法，选用孔径为0.2μm微孔滤膜过滤蒸馏水（或电渗析水、离子交换水），反复过滤两次以上，所获的滤液即为检定用的零浊度水。该水贮存于清洁的、并用该水冲洗后的玻璃瓶中。

A4.4硫酸肼溶液（0.010g/L）：称取1.000g硫酸肼（A4.1）于250mL烧杯中，用水（A4.3）溶解，转入100mL容量瓶中，稀释至刻度、摇匀。用0.20μm滤膜过滤。

A4.5六次甲基四胺溶液（0.10g/L）：称取10.00g六次甲基四胺(A4.2)，于250mL烧杯中，用水（A4.3）溶解，转入100mL容量瓶中，稀释至刻度、摇匀。用0.20μm滤膜过滤。

A4.6福尔马肼标准储存溶液（400NTU）：分别移取硫酸肼溶液（A4.4）和六次甲基四胺溶液（A4.5）各5.00mL，于100mL棕色容量瓶中，摇匀。将该容量瓶置于恒温箱中，在25℃下保温24小时。用水（A4.3）稀释至刻度，摇匀。根据ISO 7027规定，该悬浮液的浊度值定为400NTU。

A5.仪器

A5.1浊度仪（本附录使用HI88703-Turbidimeter）；

A4.2分析天平，精度：0.1mg；

A4.3恒温箱（或水浴），精度：±1℃；

A4.4抽滤装置，滤膜孔径不大于0.20μm；

A6.测量

A6.1按仪器说明书开启仪器，并预热。

A6.2 仪器校准

校准标准溶液：按表1移取福尔马肼标准储存溶液（A4.6）配制0，20，100，200，400NTU的校准溶液各50mL，用零浊度水稀释。用配置好的校准标准溶液逐点校准。

表1 浊度标准溶液稀释配制表

| 需配溶液浓度（NTU） | 400 NTU 吸取量(mL) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 20 | 2.50 |
| 100 | 12.50 |
| 200 | 25.00 |
| 400 | 50.00 |

A6.3测量

A6.3.1称取25.000g（精确至0.0001g）硝酸铈样品于250mL烧杯中，加70mL水（A4.3），至完全溶解后移入100mL容量瓶中，加水（A4.3）稀释至刻度，摇匀。

A6.3.2将试液（6.2.1）移入玻璃试瓶中，试液高度应在标线以下（玻璃试瓶应提前在外侧涂抹硅油），将试瓶外侧用专用清洁布擦拭干净后放入测试槽内，盖好槽盖，在已校准的浊度仪上测量，直接读取数值。

A7.精密度

A7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2重复性限（r）

| 浊度（NTU） | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 50 |  |
| 150 |  |
| 400 |  |
| 注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

A7.2允许差

实验室之间的分析结果差值应不大于表2所列允许差。

表3允许差

| 浊度（NTU） | 允许差（NUT） |
| --- | --- |
| 0.2~10 | 1 |
| >10~20 | 2 |
| >20~50 | 5 |
| >50~150 | 15 |
| >150~400 | 37 |

附录B：

硝酸铈总α放射性比活度测量方法

B1主题内容与适用范围

本标准规定了硝酸铈总α放射性比活度的测量方法。

本标准适用于硝酸铈、其它单一硝酸稀土、混合硝酸稀土中总α放射性比活度的测定。

测定范围：100～1500Bq/Kg

B2定义

B2.1饱和厚度：从分布均匀的放射性样品表面射出的α粒子的数量随样品厚度的增加而增加，

当样品增加到一定厚度时，从样品表面所透射出的α粒子的数量趋于恒定，该厚度即为

饱和厚度（δ）。

B2.2放射性活度：是指在一定时间间隔内，处在一定能态的一定量放射性核素，由核能态发

生自发核跃迁（或核衰变）的次数。单位为贝可勒尔或简称贝可（Bq）。

B2.3放射性比活度：是指单位质量的物质中所具有的放射活度（Bq/Kg）。

B3方法原理

在单位时间、单位面积表面上射出的α粒子数与相应的饱和层样品的比活度成比例。当样品放射性分布均匀时，则样品的总α比活度可通过测量饱和层α粒子数而求得。

B4测量设备与试剂

B4.1全套α放射性测量装置。

B4.2天然Th或Pu标准源，放射性强度为1000～3000dpm﹒4π，活性面直径为φ45mm。

B4.3不锈钢样品盘： 直径为45mm。

B4.4可调温电炉：1～3kw

B4.5马弗炉：4kw

B4.6分析天平：感量0.1mg

B4.7无水乙醇：含量不小于99.5%

B5样品制备与测量

B5.1移取10g固体样品，放入50ml瓷坩埚中，于可调温电炉（4.4）上低温脱水分解，将坩埚移入马弗炉（4.5）中，于800～850灼烧1h取出。在干燥器中冷却至室温，称重，用研钵将样品研细至0.150mm以下。

B5.2计算转换系数k：

计算硝酸稀土转换成氧化稀土的转换系数（k），公式（1）：

k=氧化稀土质量（g）硝酸稀土质量（g）………………………………………………………………….（1）

B5.3用分析天平（4.6）称取0.5000g样品放入样品盘（4.3）中，用无水乙醇（4.7）

精心将样品铺平，在红外灯下烘干。

B5.4仪器检查正常后通电预热30～60min。

B5.5仪器测量本底。

B5.6仪器标定：用已知放射性活度标准源（4.2）测出仪器探测效率η公式（2）：

η（%）=标准源在仪器上测得计数率标准源计数率×100……………………………………………..（2）

B5.7样品测量：将待测样品在已标定好的仪器内进行测量。

B5.8根据所要求的相对标准误差，并估计样品计数率和本底计数率，计算样品和本底的

测量时间公式（3.4）：

t1=n1±n1n0δ2(n1−n0)2…………………………………………………………………………..（3）

t0=n0±n1n0δ2(n1−n0)2…………………………………………………………………………..（4）

式中：t1 样品测量时间，min；

t0 本底测量时间，min；

n1 样品加本底计数率，com；

n0 本底计数率，cpm；

δ2 预定的相对标准差。

B6计算

B6.1计算硝酸铈中总α放射性比活度公式（5）：

α=(n1−n0)×10660⋅η⋅S⋅k⋅0.5⋅δRExOy(Bqkg)…………………………………………………...（5）

式中：α 硝酸铈总α放射性比活度，Bq/kg（Bq/L）;

n1 样品加本底计数率，com；

n0 仪器本底计数率，cpm；

η  仪器探测效率, % ；

S  样品盘有效面积，cm2 ；

0.5 α粒子在样品中的自吸收系数；

k  硝酸稀土转换成氧化稀土的系数；

60  当α以Bq/kg表示时的系数，当α以Ci/kg表示时则用2.221012；

δRExOy α粒子在RExOy中的饱和厚度，mg/cm2；注：液体样品按体积计算比活度。

计算氧化稀土的的饱和厚度公式（6.7.8）：

δRExOy=δAlARExOyAAl……………………… ……………………………….（6）

δAl=dAlN1N1−N0………………………………………………………….（7）

ARExOy=i=1n(PiAi)Qi…………………………………………………….（8）

式中：  δRExOy 混合氧化稀土的饱和厚度，mg/cm2

δAl   α粒子在铝中的吸收厚度，mg/cm2；

AAl   铝的原子量；

ARExOy 混合氧化稀土的平均原子量；

dAl   铝箔的质量厚度，mg/cm2；

N1   放射源表面未加铝箔时的计数率，cpm；

N0   放射源表面已加铝箔时的计数率，cpm；

Pi    样品中原子量为Ai的原子的质量分数；

Qi    平均原子量为Ai的氧化物原子在混合氧化物中的质量百分比。

B6.2测量相对误差的计算：

B6.2.1样品和本底测量时间相等时，测量相对误差公式（9）：

δ0(%)=±n1+n0n1−n0×100………………………………………………………（9）

式中：  δ0  测量相对误差，%；

n1  测量样品加本底计数率，com；

n0  测量本底计数率，cpm；

B6.2.2样品和本底测量时间不等时，测量相对误差公式（10）：

δ0(%)=±n1t1+n0t0n1−n0×100…………………………………………….（10）

式中：δ0  测量相对误差，%；

n1  测量样品加本底计数率，com；

n0  测量本底计数率，cpm；

t1   测量样品时间，min；

t0   测量本底时间，min；

B7误差

本方法测量总α放射性比活度为370Bq/kg的固体样品最大误差小于20%；

同一实验变异系数小于20%.