XB

XB

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T ×××××. ×—201×

钐钴合金化学分析方法

钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of Sm-Co alloy

Determination of  Sm、Co、Cu、Fe、Zr、Gd、Pr

By inductively coupled plasma atomic emission spectrometer

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

XB/TXXXXX-201X《钐钴合金化学分析方法》共分4个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钐钴合金化学分析方法  量的测定

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钐钴合金化学分析方法  量的测定

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钐钴合金化学分析方法  量的测定

第4部分：XB/TXXXXX.4-200X  钐钴合金化学分析方法  量的测定

本部分为第1部分。

本部分为首次制订。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分由包头稀土研究院起草。

- 本部分由北京有色金属研究总院，虔东稀土集团股份有限公司，赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司参加起草。

本部分主要起草人：金斯琴高娃  周凯红  王东杰。

本部分参加起草人：张殿凯  李甜  温斌   姚南红   祁生平

钐钴合金化学分析方法

钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本方法规定了钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定方法。

本方法适用于钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- |
| 钐 | 20.00%～50.00% |
| 钴 | 40.00%～80.00% |
| 铜 | 0.10%～10.00% |
| 铁 | 0.10%～20.00% |
| 锆 | 0.10%～5.00% |
| 钆 | 0.10%～10.00% |
| 镨 | 0.10%～5.00% |

- 方法原理

试样经硝酸，硫酸分解，在酸性介质中。直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。测定结果进行归一化处理。

- 试剂和材料

3.1 盐酸。

3.2 硝酸。

3.3 硫酸。

3.4 焦硫酸钾

3.5 钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐(REO>99.50%，Sm2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（1.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

3.6 钴标准贮存溶液：称取0.1000g金属钴（纯度＞99.99%），用10 mL硫酸（3.3）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg钴。

3.7 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（纯度＞99.99%），用10 mL硝酸（3.2）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg铜。

3.8 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁（纯度＞99.99%），用10 mL盐酸（3.1）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg镍。

3.9二氧化锆标准贮存溶液：称取0.1000g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的二氧化锆（ZrO2，>99.99%）于铂金坩埚中，加4g焦硫酸钾（1.3.4），于低温电炉上加热除去水分，于750℃马弗炉中熔融10min，稍冷。用50 mL水及5 mL硫酸（1.3.3）提取，加热至熔块溶解，溶液清亮。稍冷，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含500µg二氧化锆。

3.10钆标准贮存溶液：称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆(REO>99.50%，Gd2O3/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（1.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

3.11镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨(REO>99.50%，Pr6O11/REO >99.99%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（1.3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.12氩气[w（Ar）≥99.99％]。

4  仪器

4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2光源：氩等离子体光源。

5 试料

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6 分析步骤

6.1试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

- 6.2测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入5ml硝酸（2.1.3）及5ml硫酸（2.1.4），加热使试样分解完全。取下冷却后转入到100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。再从上述100ml容量瓶中准确移取5.0ml溶液于50ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，待测。

- 6.5标样溶液的配制

标样溶液的配制：按照表2浓度配制标准系列溶液。

表2   各元素浓度／μg/mL

| 标液编号 | Sm | Co | Cu | Fe | Zr | Gd | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.00 | 60.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 3 | 50.00 | 40.00 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 2.50 | 1.25 |
| 4 | 15.00 | 35.00 | 10.00 | 20.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 |

6测定

6.1分析线波长见表2。

表2  分析线波长/nm

| Sm | 442.434 |
| --- | --- |
| Co | 228.616 |
| Cu | 324.752 |
| Fe | 259.939 |
| Zr | 339.197 |
| Gd | 342.247 |
| Pr | 414.311 |

6.2将标样溶液（6.5.1）空白试样溶液(6.3)与分析试液（6.4.2）；标样溶液（6.5.2）空白试样溶液(6.3) 与分析试液（6.4.2）；标样溶液（6.5.3）空白试样溶液(6.3) 与分析试液（6.4.4）同时进行测定。由计算机输出分析试液（6.4.2）或（6.4.4）中被测元素的质量浓度。

7 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算被测元素的配分量：

P=P2-P0P1×100……………………………………………..（1）

式中： P2—分析试液（6.4.2）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升，µg/mL。

P0—空白试液（6.3）中待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升，µg/mL。

P1—分析试液（6.4）中各稀土元素氧化物的质量浓度之和，单位为微克每毫升，µg/mL。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表3

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- |
| Sm |  |  |
| Co |  |  |
| Cu |  |  |
| Fe |  |  |
| Zr |  |  |
| Pr |  |  |
| Gd |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 测定元素 | 质量分数/% | 误差/% |
| --- | --- | --- |
| Sm | 20.00%～35.00% |  |
|  | >35.00%～50.00% |  |
| Co | 40.00%～60.00% |  |
|  | >60.00%～80.00% |  |
| Cu | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～10.00% |  |
| Fe | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～20.00% |  |
| Zr | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
| Pr | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |
|  | >5.00%～10.00% |  |
| Gd | 0.10%～1.00% |  |
|  | >1.00%～5.00% |  |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。