《钐钴合金化学分析方法-等离子发射光谱法测定钐、钴、铜、铁、锆等量》-编制说明

1  任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2013]11号文件的要求，包头稀土研究院承担了《钐钴合金化学分析方法》国家标准的起草任务，《钐钴合金化学分析方法》共包括4个方法：《钐钴合金化学分析方法-钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定-等离子体发射光谱法》按照时间要求，完成了相应方法的研究报告，北京有色金属研究总院，虔东稀土集团股份有限公司，赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司为验证单位。

2  编制原则与依据

2.1根据目前钐钴合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定方法的允许差。

3  编制过程

3.1国内外标准的收集

本方法为修订原标准XBT610.1-2007  X荧光法测定钐钴合金中钐、钴量的测定。包头稀土研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2《钐钴合金化学分析方法-钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定-等离子体发射光谱法》。

3.2.1方法的条件实验与标准编制

3.2.1.1样品均匀性检验

3.2.1.2溶解方法及酸度影响

3.2.1.3共存元素干扰

3.2.1.4与其它方法比对

3.2.1.5方法测定下限

3.2.1.6回收率试验

3.2.1.7精密度试验

3.2.2验证实验与数据分析

分析第一验证单位北京有色金属研究总院及第二验证单位虔东稀土集团股份有限公司，赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司的数据，验证单位和起草单位的数据基本吻合，此方法准确、可靠。

3.2.3反馈意见分析

对于验证单位提出的意见，方法原理只提到在盐酸介质进行ICP测定，样品处理方法中未提加入盐酸，请确认。进行了核对并在研究报告及初审稿中修改。

4  标准的主要技术内容说明

4.1《钐钴合金化学分析方法   钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定    电感耦合等离子体发射光谱法》

4.1.1测定范围：本标准规定了采用电感耦合等离子体发射光谱法测定钐钴合金中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的方法，本标准适用于质量分数为见表：

| 元素 | 钐 | 钴 | 铜 | 铁 | 锆 | 钆 | 镨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定 范围/% | 20.00%～ 50.00% | 40.00%～80.00% | 0.10%～10.00% | 0.10%～20.00% | 0.10%～5.00% | 0.10%～10.00% | 0.10%～5.00% |

4.1.2 测定原理：试样经硝酸，硫酸分解，在酸性介质中。直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。测定结果进行归一化处理。

4.1.3测定仪器：电感耦合等离子体发射光谱仪。

4.1.4方法误差

| 元素 | 测定范围/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| 钐 | 20.00%～35.00% |  |
|  | 35.00%～50.00% |  |
| 钴 | 40.00%～60.00% |  |
|  | 60.00%～80.00% |  |
| 铜 | 0.10%～1.00% |  |
|  | 1.00%～5.00% |  |
|  | 5.00%～10.00% |  |
| 铁 | 0.10%～1.00% |  |
|  | 1.00%～5.00% |  |
|  | 5.00%～20.00% |  |
| 锆 | 0.10%～1.00% |  |
|  | 1.00%～5.00% |  |
| 钆 | 0.10%～1.00% |  |
|  | 1.00%～5.00% |  |
|  | 5.00%～10.00% |  |
| 镨 | 0.10%～1.00% |  |
|  | 1.00%～5.00% |  |

5  验证实验结果说明

《钐钴合金化学分析方法   钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定    电感耦合等离子体发射光谱法》 ，该方法参加起草单位为：北京有色金属研究总院，虔东稀土集团股份有限公司，赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司，北京中科三环高技术股份有限公司，经过数据分析，验证单位与起草单位结果吻合，证明此方法准确、可靠，能够满足钐钴合金分析中钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨元素配分量的测定。

6  与国内外同类标准水平的对比分析

本标准修订原标准XBT610.1-2007  X荧光法测定钐钴合金中钐、钴量。该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

7  参考资料

XBT610.1-2007  《X荧光法测定钐钴合金中钐、钴量》