ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 17803—XXXX

代替 GB/T 17803-1999

稀土产品牌号表示方法

Designation system for rare earth products

（预审稿）

20xx─xx─xx发布

20xx─xx─xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

发布

- 前    言

本标准目前尚无对应的国际标准。本标准是在原GB/T 17803-1999基础上，结合当前国内稀土冶炼企业的实际产品情况而修订的。

本标准与原GB/T 17803-1999相比，作了以下修订：

----将原数字表示方法改为由字母和数字组合而成的表示方法；

----增加了新产品牌号表示方法；

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、XXXXXXXXXXXXXX。

本标准参加起草单位：XXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：谢建伟、肖睿、史卫东、XXX、XX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、XXXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 17803-1999。

稀土产品牌号表示方法

1 范围

本标准规定了稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀

土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品牌号表示方法。

本标准适用于稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料及其他稀土产品的牌号表示方法。

2 定义

本标准采用下列定义。

2.1 产品牌号 product designation

为了给生产、贸易和管理等工作带来方便，按特定模式制订出产品的唯一性代号，可以根据该代号大致判断出产品的品种、质量、级别或规格。

2.2 牌号的组成 numberical designation

由被赋予一定含义的字母、数字和字符组成，以此表示产品牌号。

2.3 单一稀土化合物 individual rare earth compound

某一个稀土元素与其他非稀土非稀土元素（如氧）等结合生成的化合物。

2.4 混合稀土化合物 mixed rare earth compound

二种或二种以上稀土元素与与其他非稀土非稀土元素（如氧）等结合生成的化合物。

2.5 稀土金属 rare earth metal

以一种或多种稀土的化合物为原料，采用熔盐电解法、金属热还原法或其它方法制得的金属

的总称。

2.6 单一稀土金属 individual rare earth metal

以某一个稀土元素的化合物为原料，采用熔盐电解法、金属热还原法或其它方法制得的金属。

2.7 混合稀土金属 misch metal

由两种或两种以上稀土金属组成的物质的总称，一般以镧铈镨钕为主。

2.8 稀土功能材料 rare earth functional materials

以稀土元素为主要成分，并利用稀土元素所具有的优良的光学、电学、磁学、化学等特殊性能，而形成特殊的物理、化学和生物学效应，从而能完成功能相互转化的一类功能材料。主要作为高新技术材料，用来制造各种功能元器件，应用于各类高科技领域中。常用的稀土功能材料有稀土发光材料、稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土抛光材料、稀土催化材料等。

3 产品分类

按稀土产品不同用途，主要分稀土矿产品、单一稀土化合物、混合稀土化合物、单一稀土金属、混合稀土金属、稀土合金、稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土发光材料、稀土抛光粉、铽镝铁大磁致伸缩材料、稀土磁致冷材料、稀土催化材料、稀土发热材料等。

4 稀土产品牌号表示方法

4.1 稀土矿产品

4.1.1 稀土矿产品的牌号由稀土矿产品英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次表示稀土矿类产品名称，用稀土矿的英文首字母“REM”表示；第二层次表示稀土矿类别，用特定的阿拉伯数字表示；第三层次表示稀土矿产品的规格（级别），用阿拉伯数字表示,同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：

××     ××      ××

第三层次     表示稀土矿产品的规格(级别）

第二层次     表示稀土矿类别

第一层次     表示稀土矿类产品名称

4.1.2 第一层次表示稀土矿类产品名称，用“稀土矿”英文rare earth mineral的首字母大写“REM”表示。

4.1.3 第二层次表示稀土矿产品的类别，用特定的阿拉伯数字作为代号表示，其中精矿采用00-20表示，富集物采用21-99表示，具体规定如下:

00离子吸附型稀土矿 (Ion adsorption clay rare earth ore)

01氟碳铈矿精矿(bathnasite concentrate)

02独居石精矿 (monazite concentrate)

03氟碳铈矿一独居石混合精矿 (mixed concentrate of bathnasite and monazite)

04氟碳铈镧矿精矿(bathnasite-(La) concentrate)

05磷钇矿精矿 (xenotime concentrate)

06褐钇铌矿精矿  (fergusonite concentrate)

07～20 备用

21高钇混合稀土氧化物  (high-yttrium-composed mixed rare earth oxide)

22 富铕混合稀土氧化物  (europium-rich mixed rare earth oxides)

23钐铕钆富集物   (Sm-Eu-Gd concentrate)

24重稀土氧化物富集物 (heavy rare earth concentrate)

25～99备用

4.1.4第三层次表示稀土矿产品的规格(级别），即稀土总量（百分含量），用阿拉伯数字表示，百分含量大于或等于10%的产品，其表示方法是将百分含量采用四舍五入方法修约后取前两位整数；当百分含量小于10%时，其表示方法是将百分含量采用四舍五入方法修约后取整数，并在该整数前加“0”补足两位数字表示；如百分含量相同，但其他规格（如杂质百分含量）不同的产品，可在该组牌号最后依次加上大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例1） 见表1。

表1

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土总量） | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 氟碳铈矿-独居石混合精矿 | REM-0355 | 55% | REM | 03 | 55 |
|  |  | REM-0350 | 49.8% | REM | 03 | 50 |
|  |  | REM-0335A | 35.3% | REM | 03 | 35A |
|  |  | REM-0335B |  | REM | 03 | 35B |
| 2 | 离子吸附型稀土矿 | REM-0092 | 92% | REM | 00 | 92 |
| 3 | 钐铕钆富集物 | REM-2395 | 95.2% | REM | 23 | 95 |

4.1.5 在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如稀土总量为92%的离子吸附型稀土矿可以表示为REM-0092。

4.2  单一稀土化合物

4.2.1 单一稀土化合物（含氧化物和盐类）的牌号由单一稀土化合物分子式、阿拉伯数字和特定字母组成。共分两个层次，其中第一层次表示该产品的分子式表示，第二层次表示该产品的级别（规格），同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：

××      ××

第二层次     表示该产品的级别（规格）

第一层次     表示该产品名称

4.2.2 第一层次为该产品的名称，用该产品的分子式表示。

a)单一稀土氧化物表示为：氧化镧La2O3、氧化铈CeO2、氧化镨Pr6O11、氧化钕Nd2O3、氧化钷Pm2O3、氧化钐Sm2O3、氧化铕Eu2O3、氧化钆Gd2O3、氧化铽Tb4O7、氧化镝Dy2O3、氧化钬Ho2O3、氧化铒Er2O3、氧化铥Tm2O3、氧化镱Yb2O3、氧化镥Lu2O3、氧化钪Sc2O3、氧化钇Y2O3等。

b)单一稀土化合物表示为：氢氧化物（如La(OH)3）、卤化物(如PrX3)、硫化物（如Nd2S3）、硼化物(如LaB6） 、氢化物（如LaH3）、硝酸盐（如La（NO3）3、碳酸盐（如La2(CO3）3、磷酸盐（如LaPO4）、硫酸盐（如La2(SO4)3）、乙酸盐（如La(AC)3）、草酸盐（如La2(C2O4)3）等。

4.2.3第二层次为该产品的级别（规格），采用其稀土相对纯度（质量百分数）来表示，当该产品稀土相对纯度（质量百分数）等于或大于99%时，则用质量百分数中“9”的个数加“N”来表示（“N”为数字9的英文首字母），如99%用2N表示，99.995%用4N5表示。

4.2.4 当稀土相对纯度（质量百分数）相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在该组牌号最后依次加上大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例2） 见表2。

表2

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 氧化镧 | La2O3-5N | 99.999% | La2O3 | 5N |
|  |  | La2O3-4N | 99.99% | La2O3 | 4N |
|  |  | La2O3-3N5 | 99.95% | La2O3 | 3N5 |
| 2 | 氯化钕 | NdCl3-4NA | 99.99% | NdCl3 | 4NA |
|  |  | NdCl3-4NB |  | NdCl3 | 4NB |
|  |  | NdCl3-3N | 99.9% | NdCl3 | 3N |
| 3 | 磷酸镥 | LuPO4-4N5 | 99.995% | LuPO4 | 4N5 |

4.2.5稀土相对纯度（质量百分数）小于99%的产品，其质量百分含量采用四舍五入方法修约后取前两位数字表示，当质量百分含量只有一位数字时，则采用四舍五入修约后取整数，再在该数字前加“0”补足两位数字表示。

例3） 见表3。

表3

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 氧化镱 | Yb2O3-95A | 95%,其他物理性能不一样 | Yb2O3 | 95A |
|  |  | Yb2O3-95B | 95%，其他物理性能不一样 | Yb2O3 | 95B |
| 2 | 硝酸镨 | Pr(NO3)3-93 | 92.5% | Pr(NO3)3 | 93 |
| 3 | 硫酸钆 | Gd2(SO4)3-98 | 98% | Gd2(SO4)3 | 98 |

4.2.6 当元素价态无法确定时，则用该产品分子式中原子个数用x、y表示，如RexOy。

4.2.7在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如99.999%氧化镧可以表示为La2O3-5N。

4.3  混合稀土化合物

4.3.1混合稀土化合物产品牌号由构成混合稀土化合物的分子式、阿拉伯数字和特定元素符号组成。共分两个层次，其中第一层次表示该产品的名称，第二层次表示该产品的级别（规格），同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：

×      ×

第二层次  表示该产品的级别（规格）

第一层次  表示该产品的名称

4.3.2 第一层次为该产品名称，用该产品的分子式表示，混合稀土化合物分子式除（YEu）2O3、(YEuGd)2O3外，其余则按元素周期表内出现的先后顺序编写。

4.3.3 第二层次为该产品的规格（级别），用有价元素（注：有价元素指Eu、Tb、Dy、Lu）的百分含量加元素符号表示,如该产品不含有价元素时，则用主量元素的百分含量加主量元素符号表示，如该产品中含两个有价元素（含两个）以上时，则取百分含量最高的有价元素的百分含量加该元素的元素符号表示。

4.3.4当列入牌号内的元素的百分含量大于10%时，则将该数值按四舍五入方式修约后取整数表示，如该元素百分含量小于10%时，则将该数值按四舍五入方式修约，保留小数点后一位数，将修约后的两个数字表示含量，如果小数字后面没有数字，则在小数点后面加一个“0”补足两位数字表示，保留小数点，小数点用“.”表示。

4.3.5当稀土百分含量相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

4.3.6 当元素价态无法确定时，则用该产品分子式中原子个数用x、y表示，如RexOy。

4.3.7在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如Pr25%、Nd75%氧化镨钕可以表示为（PrNd）xOy-75Nd。

例4） 见表4。

表4

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 各元素含量（%） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 氧化钇铕 | (YEu)2O3-5.4Eu | Y94.6%、Eu5.4% | (YEu)2O3 | 5.4Eu |
|  |  | (YEu)2O3-4.0Eu | Y96%、Eu4% | (YEu) 2O3 | 4.0Eu |
| 2 | 氧化镨钕 | （PrNd）xOy-75Nd | Pr25%、Nd75% | （PrNd）xOy | 75Nd |
|  |  | （PrNd）xOy-75Pr | Pr75%、Nd25% | （PrNd）xOy | 75Pr |
| 3 | 磷酸镧铈铽 | (LaCeTb)x(PO4)y-16Tb | La52%、Ce32%、Tb16% | (LaCeTb)x(PO4)y | 16Tb |
| 4 | 氧化钆铽镝 | (GdTbDy)xOy-30Tb | Gd60%、Tb30%、Dy10% | (GdTbDy)xOy | 30Tb |
| 5 | 磷酸镧铈 | (LaCe)x(PO4)y-60La | La59.5%、Ce40.5% | (LaCe)x(PO4)y | 60La |

4.4.单一稀土金属

4.4.1 单一稀土金属的牌号由单一稀土金属元素符号、阿拉伯数字和特定字母组成。共分两个层次，其中第一层次表示该产品名称，第二层次表示该产品的级别（规格），同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：

××     ××

第二层次   表示该产品的级别（规格）

第一层次   表示该产品名称

4.4.2第一层次为该产品的名称，用元素符号表示。单一稀土金属表示为：金属镧（La）、金属铈（Ce）、金属镨（Pr）、金属钕（Nd）、金属钷（Pm）、金属钐（Sm）、金属铕（Eu）、金属钆（Gd）、金属铽（Tb）、金属镝（Dy）、金属钬（Ho）、金属铒（Er）、金属铥（Tm）、金属镱（Yb）、金属镥（Lu）、金属钪（Sc）、金属钇（Y）等。

4.4.3第二层次为该产品的级别（规格），采用其稀土相对纯度（质量百分数）来表示，当该产品稀土相对纯度（质量百分数）等于或大于99%时，则用质量百分数中“9”的个数加“N”来表示（“N”为数字9的英文首字母），如99%用2N表示，99.995%用4N5表示。

例5） 见表5。

表5

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 金属钐 | Sm-4N | 99.99% | Sm | 4N |
|  |  | Sm-3N5 | 99.95% | Sm | 3N5 |
|  | 金属铕 | Eu-4NA | 99.99%,其他物理性能不一样 | Eu | 4NA |
|  |  | Eu-4NB |  | Eu | 4NB |
|  |  | Eu-3N | 99.9% | Eu | 3N |

4.4.4 当稀土相对纯度（质量百分数）小于99%的产品，其稀土相对纯度（质量百分数）采用四舍五入方法修约后取前两位数字表示。

例6） 见表6。

表6

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 金属镧 | La-95A | 95% | La | 95A |
|  |  | La-95B | 95% | La | 95B |
| 2 | 金属镨 | Pr-93 | 92.5% | Pr | 93 |

4.4.5 当稀土相对纯度（质量百分数）相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

4.4.6在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如85%的金属镨可以表示为Pr-85。

4.5. 混合稀土金属

4.5.1 混合稀土金属的牌号由构成混合稀土金属的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。共分两个层次，其中第一层次表示该产品名称，第二层次表示该产品的级别（规格），同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开。具体表示方法如下：

×       ×

第二层次     表示该产品的级别（规格）

第一层次     表示该产品名称

4.5.2第一层次为该产品的名称，用元素符号表示。混合稀土金属按元素周期表内的先后顺序编写。混合稀土金属表示为：镨钕金属PrNd、铽镝金属TbDy、镧钕金属LaNd等。

4.5.3第二层次为该产品的规格（级别），用有价元素（注：有价元素指Eu、Tb、Dy、Lu）的百分含量加元素符号表示,如该产品不含有价元素时，则用主量元素的百分含量加主量元素符号表示，如该产品中含两个有价元素（含两个）以上时，则取百分含量最高的有价元素的百分含量加该元素的元素符号表示。

4.5.4当列入牌号内元素的百分含量大于10%时，则将该数值按四舍五入方式修约后取整数表示，如该元素百分含量小于10%时，则将该数值按四舍五入方式修约，保留小数点后一位数，将修约后的两个数字表示含量，如果小数字后面没有数字，则在小数点后面加一个“0”补足两位数字表示，保留小数点，小数点用“.”表示。

4.5.5当稀土相对纯度（质量百分数）相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例7） 见表7。

表7

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 镨钕金属 | PrNd-80Nd | Pr 20%，Nd 80% | PrNd | 80Nd |
|  |  | PrNd-75Nd | Pr 25%，Nd 75% | PrNd | 75Nd |
|  | 镧钕金属 | LaNd-90NdA | La 10%，Nd 90% | LaNd | 90NdA |
|  |  | LaNd-90NdB |  | LaNd | 90NdB |
|  |  | LaNd-65Nd | La 35%，Nd 65% | LaNd | 65Nd |
| 2 | 镨钕镝金属 | PrNdDy-20Dy | Pr20% Nd60% Dy20% | PrNdDy | 20Dy |

4.5.6在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如Pr20%、Nd80%的镨钕金属可以表示为PrNd-80Nd。

  - 稀土合金

4.6.1稀土合金的牌号由构成合金的元素符号、阿拉伯数字和特定元素符号组成。共分三个层次，其中第一层次表示该产品的名称，第二层次表示该合金中稀土元素的百分含量，第三层次用附加等级字符表示。同时在第一层次和第二层次之间用“-”分开,两种稀土元素并存时用分隔符“/”区分开。具体表示方法如下

××      ××       ××

第三层次  附加等级字符

第二层次  表示合金中稀土元素的百分含量

第一层次  表示该产品的名称

4.6.2第一层次为该产品的名称，用元素符号表示。按照稀土元素在前，其他元素在后的排序方法来表示，当合金中有两种（含两个）以上的稀土元素，其排列顺序按照元素周期表的顺序排列，如DyFe、TbDyFe等。

4.6.3第二层次采用合金中稀土元素的百分含量的前两位数字表示，含两种及两种以上稀土元素的稀土合金用四位阿拉伯数字表示两种稀土元素的百分含量，其中当百分含量大于或等于10%的产品，其百分含量采用四舍五入方法修约后取前两位整数表示；当百分含量小于10%时，采用四舍五入方法修约后取整数，在该整数前加“0”补足两位数字表示；

4.6.4当合金中构成元素相同，稀土元素百分含量也相同，但非稀土元素的百分含量不同，或者成分相同，性能、结构不一致的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

4.6.5当稀土合金中稀土含量未知、不可检测、波动很大，或者稀土含量不是重点关注指标时，可用阿拉伯数字“00”特指稀土成分不确定的稀土合金，数字“00”后面可增加A、B、C……等来区分产品等级。如钕铁硼合金中，成分控制精度高的合金可用NdFeB-00A表示其牌号，以此类推。

例8） 见表8。

表8

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 （稀土相对纯度） | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 镝铁合金 | DyFe-80 | Dy80.2%，Fe 19.8% | DyFe | 80 |  |
| 2 | 铽镝铁合金 | TbDyFe-14/42A | Tb13.6%,Dy42.4%,Fe 44.0% | TbDyFe | 14/42 | A |
|  |  | TbDyFe-14/42B |  |  | 14/42 | B |

4.6.5在第一层次和第二层次之间用“-”分开。如镝铁合金可以表示为DyFe-80。

4.6.6在第二层次中若出现两个以上含量时，中间用“/”隔开。如TbDyFe-14/42A。

4.7  钕铁硼磁体

4.7.1烧结钕铁硼磁体

4.7.1.1烧结钕铁硼磁体的牌号由构成烧结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共分四个层次，其中第一层次表示钕铁硼材料的元素符号，第二层次表示“烧结”英文Singtered的首字母，第三层次表示磁体的系列(分N、M、H、SH、UH、EH、TH等七个系列)，其中，N,M,H,SH,UH,EH,TH系列的磁体的划分是由第四层次技术参数中的内禀矫顽力的值来划分的，1）从80到96，对应着N系列磁体；2）从107到110，对应着M系列磁体；3）从127到135，对应着H系列磁体；4）160对应着SH系列磁体；5）200对应着UH系列磁体；6）240对应着EH系列磁体；7）从260到278，对应着TH系列磁体，第四层次表示最大磁能积（BH）max的上下限平均值（单位为kJ/m3）和内禀矫顽力Hcj的下限值（单位为10kA/m），具体表示方法见下：

××   ××  ××  ××

第四层次  表示产品技术参数（最大磁能积/内禀矫顽力）；

第三层次  表示磁体系列

第二层次  表示工艺类别，“烧结”英文Singtered的首字母；

第一层次  表示钕铁硼材料的元素符号

例9） 见表9。

表9

| 序号 | 产品名称 | 牌号 | 产品规格 |  | 磁体系列 | 牌号结构 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一 层次 | 第二 层次 | 第三层次 | 第四 层次 |
|  |  |  | 最大磁能积（BH）max | 矫顽力Hcj |  |  |  |  |  |
| 1 | 烧结钕铁硼磁体 | NdFeB-S-N-422/80 | 406～438（平均值：422） | 80 | N | NdFeB | S | N | 422/80 |
| 2 |  | NdFeB-S-H-279/135 | 263～295（平均值：279） | 135 | H | NdFeB | S | H | 279/135 |

4.7.1.2为便于区分牌号的层次，防止各技术参数之间相互混淆，第一层次与第二层次、第二层次与第三层次、第三层次与第四层次之间用分隔符“-”区分开，第四层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符“/”区分开。如NdFeB-S-H-280/135。

4.7.2 粘结钕铁硼磁体

4.7.2.1粘结钕铁硼磁体的牌号由构成粘结钕铁硼磁体的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共分五个层次表示，其中第一层次表示钕铁硼材料的元素符号，第二层次表示Bonded的第一个字母，“粘结”的意思，第三层次表示磁体的系列(分L、M、H等三个系列)，其中，L,M,H系列的磁体的划分是由第四层次技术参数中的内禀矫顽力的值来划分的，1）20对应着L系列磁体；2）从52到70，对应着M系列磁体；3）103.5对应着H系列磁体；第四层次表示表示最大磁能积（BH）max的上下限平均值（单位为kJ/m3）和内禀矫顽力Hcj的下限值（单位为10kA/m），第五层次表示成型方式，“A”表示压缩成型，“B”表示注射成型；具体表示方法见下：

××  ××  ××  ××  ××

第五层次  表示成型方式，“A”表示压缩成型，“B”表示注射成型

第四层次  表示产品技术参数（最大磁能积和内禀矫顽力）

第三层次  表示磁体的系列

第二层次  表示工艺类别，“粘结”英文Bonded的首字母

第一层次  表示产品的元素符号

例10） 见表10。

表10

| 序号 | 产品名称 | 牌号 | 产品规格 |  | 磁体系列 | 牌号结构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 第四层次 | 第五层次 |
|  |  |  | 最大磁能积（BH）max | 矫顽力Hcj |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘结钕铁硼磁体 | NdFeB-B-M-52/60A | 48～56（平均值：52） | 60～90 | M | NdFeB | B | M | 52/60 | A |
| 2 | 粘结钕铁硼磁体 | NdFeB-B-H-62/103.5A | 56～68（平均值：62） | 103.5～138 | H | NdFeB | B | H | 62/103.5 | A |

4.7.2.2为便于区分牌号的层次，防止各技术参数之间相互混淆，第一层次与第二层次、第二层次与第三层次、第三层次与第四层次之间用分隔符“-”区分开，第四层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符“/”区分开。如NdFeB-B-H-62/103.5A。

4.7.3快淬钕铁硼磁粉

4.7.3.1快淬钕铁硼磁粉的牌号由构成快淬钕铁硼磁粉的元素符号、英文字母和阿拉伯数字表示。共分五个层次表示，其中第一层次表示钕铁硼材料的元素符号，第二层次表示Rapidly-quenched的第一个字母，“快淬”的意思，第三层次表示磁体的系列(分L、M、H等三个系列)，其中，L,M,H系列的磁体的划分是由第四层次技术参数中的内禀矫顽力的值来划分的，1）从20到50，对应着L系列磁体；2）从54到92，对应着M系列磁体；3）103.5对应着H系列磁体；第四层次表示最大磁能积（BH）max的上下限平均值（单位为kJ/m3）和内禀矫顽力Hcj的下限值（单位为10kA/m），第五层次表示成型方式，“A”表示单辊快淬，“B”表示雾化快淬；具体表示方法见下：

××  ××  ××  ××  ××

第五层次  成型方式，“A”表示单辊快淬，“B”表示雾化快淬

第四层次  表示产品技术参数（最大磁能积和内禀矫顽力）

第三层次  表示磁体的系列

第二层次  表示工艺类别， “快淬”英文Rapidly-quenched的首字母，

第一层次  表示产品的元素符号

例11） 见表11。

表11

| 序号 | 产品名称 | 牌号 | 产品规格 |  | 磁体系列 | 牌号结构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 第四层次 | 第五层次 |
|  |  |  | 最大磁能积（BH）max | 矫顽力Hcj |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快淬钕铁硼磁体 | NdFeB-R-M-80/64B | 76～84（平均值：80） | 64～90 | M | NdFeB | R | M | 80/64 | B |
| 2 | 快淬钕铁硼磁体 | NdFeB-R-L-64/20A | 60～68（平均值：64） | 20～28 | L | NdFeB | R | L | 64/20 | A |
| 3 | 快淬钕铁硼磁体 | NdFeB-R-H-94/103.5A | ≥84～104（平均值：94） | ≥103.5～143 | H | NdFeB | R | H | 94/103.5 | A |

4.7.3.2为便于区分牌号的层次，防止各技术参数之间相互混淆，第一层次与第二层次、第二层次与第三层次、第三层次与第四层次之间用分隔符“-”区分开，第四层次最大磁能积和内禀矫顽力之间用分隔符“/”区分开。如NdFeB-R-H-94/103.5A。

4.8 稀土储氢材料

4.8.1稀土储氢材料牌号由构成稀土储氢材料的元素符号、阿拉伯数字和英文字母组成。共分三个层次，其中第一层次表示产品名称，采用材料类型的化学式中主体元素符号来表示；第二层次表示技术参数（比容量，循环寿命），用阿拉伯数字表示；第三层次表示代表性元素以及该元素占产品的最高重量百分含量。具体表示方法如下：

××       ××       ××

第三层次  表示代表性元素以及该元素占产品的最高重量百分含量

第二层次  表示技术参数（比容量，循环寿命）

第一层次  表示产品名称

4.8.2第一层次采用主体元素表示，其中元素符号的顺序为稀土元素在前，其他元素在后，当稀土或者其他元素在两个以上时按照元素周期表顺序进行排列，如“LaNi”、“LaMgNi”。

4.8.3第二层次采用稀土储氢材料的电极比容量和循环寿命表示。

4.8.4第三层次表示代表性元素以及该元素占产品的最高重量百分含量

具体规定为：对于LaNi5型合金产品，Co00代表无钴；Co01代表0＜钴含量≤1%；Co02代表1%＜钴含量≤2%；依次类推。LaNi5型合金产品中的钴含量一般最高为10%。对于La-Mg-Ni系合金产品，Mg01代表0＜镁含量≤1%；Mg02代表1%＜镁含量≤2%；依次类推。La-Mg-Ni系合金产品中的镁含量一般最高为4%。即，代表性元素符号后面的数值表示该元素在合金产品中所占的最高重量百分含量。

例12） 见表12。

表12

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品名称 | 电化学性能（25℃±2℃） |  | 代表元素 | 代表元素的百分含量（wt%） | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比容量/（mAh/g） | 循环寿命(次) |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | LaNi5型合金 | LaNi-310/500-Co10 | LaNi | ≥310 | ≥500 | Co | 9～10 | LaNi | 310/500 | Co10 |
| 2 | LaNi5型合金 | LaNi-300/500-Co06 | LaNi | ≥300 | ≥500 | Co | 5～6 | LaNi | 300/500 | Co06 |
| 3 | LaNi5型合金 | LaNi-330/300-C03 | LaNi | ≥330 | ≥300 | Co | 2～3 | LaNi | 330/300 | C03 |
| 4 | La-Mg-Ni系合金 | LaMgNi-330/300-Mg01 | LaMgCo | ≥330 | ≥300 | Mg | 0～1 | LaMgNi | 330/300 | Mg01 |

4.8.5为便于区分牌号的层次，防止各技术参数之间相互混淆，第一层次与第二层次之间用分隔符“-”区分开，第二层次电容量和循环寿命之间用分隔符“/”区分开, 第二层次与第三层次之间用分隔符“-”区分开。

4.9 稀土发光材料

4.9.1 稀土发光材料的牌号由发光材料英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次用发光材料英文的首字母“LM”表示；第二层次表示产品的功能类别，用规定的阿拉伯数字表示；第三层次表示产品的体系及标准制定顺序，用规定的阿拉伯数字表示。第一层次与第二层次之间用分隔符“-”区分开。具体表示方法如下：

××     ××      ××

第三层次     表示产品的体系

第二层次     表示产品的功能类别

第一层次     表示稀土发光材料

4.9.2 第一层次用发光材料的英文(Luminescent Material)的首字母“LM”表示。

4.9.3 第二层次产品的功能类别用规定的阿拉伯数字作为代号的表示方法，具体规定如下:

00 节能灯用荧光粉

01 蓝光激发LED灯用荧光粉

02 近紫外激发LED荧光粉

03 稀土长余辉荧光粉

04 紫外灯用荧光粉

05 等离子（PDP）显示用荧光粉

06 冷阴极灯用（CCFL）荧光粉

07 高压汞灯用荧光粉

08 金卤灯用发光材料

09～99 备用

4.9.4第三层次为产品的体系，用规定的阿拉伯数字的表示方法，如产品体系相同，但其他（如激活剂含量、粒度、发射主峰值波长等）不同的产品，可在其后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品，具体规定如下：

如：LM-00 节能灯用荧光粉

00  氧化钇：铕（YOX）红粉

01  多铝酸镁：铈、铽(CAT)绿粉

02  磷酸镧：铈、铽(LAP)绿粉

03  多铝酸镁钡：铕(BAM)蓝粉

04  多铝酸镁钡：铕、锰(BAMn)蓝粉

05  2700K混合粉

06  3000K混合粉

07  3500K混合粉

08  4000K混合粉

09  5000K混合粉

10  5500K混合粉

11  6500K混合粉

12  卤磷酸锶钙钡：铕(SECA)蓝粉

13~99 备用

如：LM-01蓝光激发LED荧光粉

00  铝酸盐荧光粉

01  硅酸盐荧光粉

02  氮化物荧光粉

03  氮氧化物荧光粉

04～99 备用

如：LM-02近紫外激发LED荧光粉

00  硫化物荧光粉

01  铝酸盐荧光粉

02  磷酸盐荧光粉

03  硅酸盐荧光粉

04～99 备用

如：LM-03 稀土长余辉荧光粉

00  铝酸盐荧光粉

01  硅酸盐荧光粉

02  硫氧化物荧光粉

03  硫化物荧光粉

04～99备用…

如：LM-04紫外灯用荧光粉

00  铝酸盐荧光粉

01  磷酸盐荧光粉

02  硼酸盐荧光粉

03~99备用

如：LM-05 等离子（PDP）显示用荧光粉

00  硼酸钇：铕YBO红粉

01  钆酸钇：铕YGO红粉

02  钒磷酸钇：铕YPV红粉

03  硅酸锌：锰 ZSM绿粉

04  硼酸钇:铽YBT绿粉

05  铝酸钇：铈YAG黄粉

06  多铝酸镁钡：铕BAM蓝粉

07～99备用

如：LM-06冷阴极灯用（CCFL）荧光粉

00 氧化钇：铕YOX红粉

01  钒酸钇：铕 YVO红粉

02  磷酸镧：铈、铽LAP绿粉

03  多铝酸镁钡：铕、锰BAMn蓝粉

04  多铝酸镁钡：铕BAM蓝粉

05  卤磷酸锶钙钡：铕SECA蓝粉

06～99备用

如：LM-07 高压汞灯用荧光粉

00  钒磷酸钇铕

01  钒酸钇铕

02～99备用

如：LM-08 金卤灯用发光材料

00  镝系列发光材料

01  钪钠系列发光材料

02  钠铊铟系列发光材料

03～99备用

例13） 见表13。

表13

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品体系 | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 节能灯用荧光粉 | LM-0001 | MgAl11O19:Ce,Tb | LM | 00 | 01 |
|  |  | LM-0002 | LaPO4:Ce,Tb | LM | 00 | 02 |
|  |  | LM-0000A | Y2O3:Eu（6.6%） | LM | 00 | 00A |
|  |  | LM-0000B | Y2O3：Eu（4.5%） | LM | 00 | 00B |
| 2 | 蓝光激发LED荧光粉 | LM-0100 | Y3Al5O12：Ce | LM | 01 | 00 |
|  |  | LM-0102A | Sr2Si5N8:Eu | LM | 01 | 02A |
|  |  | LM-0102B | CaSiAlN3:Eu | LM | 01 | 02B |
| 3 | 稀土长余辉荧光粉 | LM-0303 | Y2O2S:Eu,Ln | LM | 03 | 03 |

4.10 稀土抛光粉产品

4.10.1 稀土抛光粉产品的牌号由抛光粉英文首字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次表示稀土抛光粉类产品，用抛光粉英文的首字母“PP”来表示；第二层次表示稀土抛光粉产品类别，用特定的阿拉伯数字表示；第三层次表示抛光粉产品基本用途，用规定的阿拉伯数字的表示方法。具体表示方法如下：

××    ××

第二层次  表示不同的稀土抛光粉类别

第一层次  表示稀土抛光粉类产品

4.10.2 第一层次用抛光粉英文（Polishing Powder）的首字母“PP”来表示。

4.10.3第二层次稀土抛光粉产品的类别用阿拉伯数字作为代号的表示方法，具体规定如下:

01最大粒径D95≤5.5μm的抛光粉

02最大粒径D95在5.5 ～8μm的抛光粉

03最大粒径D95在8 ～16μm的抛光粉

04最大粒径D95在16 ～35μm的抛光粉

05最大粒径D95在35 ～37μm的抛光粉

06～20 备用

例14）见表14。

表14

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 最大粒径D95 (um) | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 抛光粉 | PP-01 | ≤5.5 | PP | 01 |
| 2 | 抛光粉 | PP-02 | 5.5 ～8.0 | PP | 02 |
| 3 | 抛光粉 | PP-03 | 8 ～16 | PP | 03 |
| 4 | 抛光粉 | PP-04 | 16 ～35 | PP | 04 |
| 5 | 抛光粉 | PP-05 | 35 ～37 | PP | 05 |

4.10.4 第一层次的与第二层次的数字间由分隔符区 “-” 分开。

4.11 铽镝铁大磁致伸缩材料

4.11.1铽镝铁大磁致伸缩材料的牌号由构成铽镝铁大磁致伸缩材料的元素符号和阿拉伯数字组成。共分两个层次，其中第一层次表示铽镝铁大磁致伸缩材料的主元素，第二层次表示该产品的特征技术参数，采用铽镝铁大磁致伸缩材料的平行磁致伸缩系数（λ//）区间的最小值表示。具体表示方法见下：

××      ××

第二层次 表示该产品的特征技术参数（平行磁致伸缩系数）

第一层次 表示该材料的主元素

4.11.2第一层次采用铽镝铁大磁致伸缩材料的主元素符号表示，元素符号的顺序为稀土元素在前，其他元素在后，按照元素周期表先后顺序排列，如“TbDyFe”。

4.11.3第二层次用铽镝铁大磁致伸缩材料的平行磁致伸缩系数λ//区间的最小值表示。

例15） 见表15。

表15

| 序号 | 产品名称 | 产品牌号 | 牌号结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一层次 | 第二层次 |
| 1 | 铽镝铁大磁致伸缩材料 | TbDyFe-500 | TbDyFe | 500≤λ//＜750 |
| 2 | 铽镝铁大磁致伸缩材料 | TbDyFe-750 | TbDyFe | 750≤λ//＜1000 |
| 3 | 铽镝铁大磁致伸缩材料 | TbDyFe-1000 | TbDyFe | 1000≤λ//＜1200 |
| 4 | 铽镝铁大磁致伸缩材料 | TbDyFe-1200 | TbDyFe | λ//≥1200 |

4.11.4为便于区分牌号的层次，第一层次与第二层次之间用分隔符“-”区分开。

4.12 磁制冷材料

4.12.1磁制冷材料的牌号由构成磁制冷材料的元素符号和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次用该材料的元素符号表示；第二层次表示该材料的规格（形状），其中圆形用直径符号表示，方形用厚度符号表示，第三层次表示材料的几何尺寸（最小直径和最大直径或者是材料的厚（高）度、长度和宽度）。具体表示方法见下：

××      ××       ××

第三层次 表示材料的几何尺寸

第二层次 表示该材料的规格（形状）

第一层次 表示该材料的元素符号

4.12.2第一层次用该材料的元素符号表示，其中元素符号的顺序为稀土元素在前，其他元素在后，按照元素周期表先后顺序排列，如“GdTb”。

4.12.3第二层次表示该材料的几何形状，如该产品几何形状为圆形，则用“”表示，即直径；如该产品几何形状为矩形，则用“P”表示，即厚（高）度、长度和宽度。

4.12.4第三层次表示材料的几何尺寸：

a) 凡几何形状为圆形的产品，“”是一个范围，表示的是最小直径值和最大直径值。或者是材料的厚度、长度和宽度。

b）凡几何形状为矩形的产品，“P”给出的是数值表示该产品的厚（高）度、长度和宽度。

例16） 见表16。

表16

| 序号 | 产品名称 | 产品牌号 | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 磁制冷材料 | Gd--0.3/0.5 | Gd |  |  0.3-0.5 |
| 2 | 磁制冷材料 | Gd-P-1/70/17 | Gd | P | 1mm*70mm*17mm |
| 3 | 磁制冷材料 | LaFeCoSiH--0.5/0.7 | LaFeCoSiH |  |  0.5-0.7 |
| 4 | 磁制冷材料 | LaFeCoSiH-P-1/70/17 | LaFeCoSiH | P | 1mm*70mm*17mm |

4.12.5 为便于区分牌号的层次，每层之间用分隔符 “-” 区分开，不同几何尺寸的数据之间用分隔符“/”区分开。

4.13稀土催化材料

4.13.1稀土催化材料的牌号由催化剂英文的缩写字母和阿拉伯数字组成。共分三个层次，其中第一层次采用催化剂名称英文缩写CAT表示，第二层次表示催化剂的类别，第三层次表示催化剂的应用领域。具体表示方法见下：

××      ××       ××

第三层次 表示催化剂的应用领域

第二层次 表示催化剂的类别

第一层次 用催化剂名称英文缩写CAT表示

4.13.2第一层次的字母用催化剂名称英文（Catalyst）缩写CAT表示。

4.13.3第二层次表示催化剂的类别，其数字代码和分类见下：

01石油裂化催化剂

02机动车尾气净化催化剂

03催化燃烧催化剂

04合成橡胶催化剂

05光催化剂

06燃料电池催化剂

07～20备用

4.13.4第三层次数字表示材料的应用领域，依据此分领域按次序01、02、03……排列，若应用领域没有则用“00”表示；表示同一应用领域下不同产品类别可依次在其后加大写字母A、B、C、D……表示。以下例举了目前机动车尾气净化催化剂已有的应用领域，其数字代码和分类见下，其他今后可以参照其采用。

01 汽油车用排气净化催化剂

02 柴油车用排气净化催化剂

03 CNG发动车用排气净化催化剂

04 摩托车用排气净化催化剂

05 其他尾气净化催化剂

06 堇青石蜂窝载体

例17） 见表17。

表17

| 序号 | 产品牌号 | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | CAT-01/00 | CAT | 01 | 00 |
| 2 | CAT-02/01A | CAT | 02 | 01A |
| 3 | CAT-02/01B | CAT |  |  |
| 4 | CAT-02/02A | CAT |  | 02A |
| 5 | CAT-03/00 | CAT | 03 | 00 |

4.13.5第一层次的与第二层次的数字间由分隔符区 “-” 分开，第二层次数字和第三层次数字之间由分隔符区 “/” 分开。

4.14 稀土发热材料

4.14.1稀土发热材料的牌号由构成稀土发热材料的元素符号和数字组成。共分三个层次，其中第一层次采用发热材料的主元素符号表示，第二层次采用发热材料的直径的规格中心值来表示，第三层次采用发热材料的全长规格中心值来表示。具体表示方法如下：

××      ××       ××

第三层次  表示技术参数（全长规格中心值）

第二层次  表示技术参数（直径规格中心值）

第一层次  表示产品主元素符号

4.14.2第一层次用构成产品的主元素符号表示产品名称，编写规则为稀土元素在前，其他化学元素在中间，决定产品化学性质的元素符号在最后，如“LaCrO”。

4.14.3第二层次表示该产品的规格，以产品的直径规格（中心值）表示，如产品直径大于或等于10时，其表示方法是将直径值采用四舍五入方法修约后取前两位整数；当产品直径小于10时，其表示方法是将该直径值采用四舍五入方法修约后取整数，在该整数前加“0”补足两位数字表示。如有直径值相同，但其他规格不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

4.14.4第三层次同样表示该产品的规格，用全长规格表示。

4.14.5当稀土百分含量相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

例18） 见表18。

表18

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 |  | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径 | 全长 | 第一层次 | 第二层次 | 第二层次 |
| 1 | 铬酸镧 | LaCrO-14/450 | 14.0±0.5 | 450±5 | LaCrO | 14 | 450 |

4.14.6为防止字符与数字混淆，第一层次的元素符号与第二层次的数字间由分隔符“-”区分开，为区别两种不同的技术参数，第二层次的数字和第三层次数字之间用分隔符“/”区分开。

15 稀土陶瓷粉

4.15.1稀土陶瓷粉的牌号由构成稀土陶瓷粉的元素符号和数字组成。共分三个层次，其中第一层次表示构成该产品的主元素符号，第二层次表示稀土元素的含量规格，第三层次表示该产品生产工艺。具体表示方法如下：

××   ××   ××

第三层次  表示该产品生产工艺

第二层次  表示稀土元素的含量规格

第一层次  表示产品主元素符号

4.15.2第一层次用构成产品的主元素符号表示产品名称，编写规则为稀土元素在前，其他化学元素在后，如有决定产品化学性质的元素符号在则增加在最后。

4.15.3第二层次表示该产品的规格，以产品中稀土元素的实际百分含量表示; 若产品中有两种或者两种以上稀土元素时，则参照混合稀土的方法，采用主量稀土元素的百分含量加该稀土元素符号表示。

4.15.4第三层次表示该产品生产工艺（QL表示气流粉，ZL表示造粒粉）。

4.15.5当稀土百分含量相同时，但其他成分（包括杂质）百分含量要求不同的产品，可在数字代号最后面依次加大写字母A、B、C、D……表示，以示区别这些不同的产品。

4.15.6为防止字符与数字混淆，第一层次的元素符号与第二层次的数字间由分隔符“-”区分开。

例19） 见表19。

表19

| 序号 | 产品类别 | 产品牌号 | 产品规格 | 牌号结构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Y2O3（质量分数）/% | 第一层次 | 第二层次 | 第三层次 |
| 1 | 稀土钇锆陶瓷粉 | YZ-5.25QLA | 5.25 | YZ | 5.25 | QLA |
|  |  | YZ-5.25QLB |  | YZ | 5.25 | QLB |

4.15.7为防止字符与数字混淆，第一层次的元素符号与第二层次的数字间由分隔符区分开，如“-”。

附  录  稀土产品新、旧牌号对照

新稀土产品牌号        对应旧六位数字牌号                      标准号

- 稀土矿

REM-0092A               191012A                            GB/T20169-2006

REM-0092B               191012B	离子型稀土矿混合稀土氧化物

REM-0092C               191012C

REM-0092D               191012D

REM-0260                000260                            XB/T104-2010

REM-0255                000255                            独居石精矿

REM-0250                000250

REM-0360                000060	XB/T102-2007

REM-0355	000055	氟碳铈矿一独居石混合精矿

REM-0350	000050

REM-0345	000045

REM-0340	000040

REM-0335	000035

REM-0330	000030

REM-0475	000175	XB/T103-2010

REM-0470	000170	氟碳铈镧矿精矿

REM-0465	000165

REM-0460	000160

REM-0455	000155

REM-0450	000150

REM-0560               000360	XB/T 105-2011

REM-0557	000357	磷钇矿精矿

REM-0555	  000355

REM-0553	  000353

REM-0550	  000350

REM-2395A	060015A                              XB/T211-2007

REM-2395B              060015B	 钐铕钆富集物

REM-2395C	060015C

REM-2392A	060012A

REM-2392B            060012B

2、单一稀土化合物

La2O3-5N               011050	GB/T 4154-2006

La2O3-4N	011040	氧化镧

La2O3-3N 	011030

La2O3-2N5             011025

Eu2O3-5N	071050	GB/T 3504-2006

Eu2O3-4N	071040	氧化铕

Eu2O3-3N5	071035

Lu203-4N	151040	XB/T 204-2006

Lu203-3N5	151035	氧化镥

Lu203-3N	151030

Lu203-2N	151020

Sc2O3-5N5	            161055                               GB/T 13219-2010

Sc2O3-5N	161050  	氧化钪

Sc2O3-4N	161040

Sc2O3-3N5	161035

Sc2O3-3N	161030

Ce2(CO3)3·XH2O-4N        Ce2(CO3)3·XH2O-04	GB/T 16661-2008

Ce2(CO3)3·XH2O-3N5       Ce2(CO3)3·XH2O-1	碳酸铈

Ce2(CO3)3·XH2O-3N	    Ce2(CO3)3·XH2O-2

Ce2(CO3)3·XH2O-2N        Ce2(CO3)3·XH2O-4

Ce2(CO3)3·XH2O-1N5	    Ce2(CO3)3·XH2O-8

Ce(NO3)3·XH2O-4N         023039A                              XB/T 219-2007

Ce(NO3)3·XH2O-3N5        023039B	硝酸铈

Ce(NO3)3·XH2O-3N	         023039C

Ce(NO3)3·XH2O-2N          023037

NdF3-3N                 042030                               XB/T 214-2006

NdF3-2N5	042025	氟化钕

NdF3-2N	042020

DyF3-3N5	102035	XB/T 215-2006

DyF3-3N	102030	氟化镝

DyF3-2N5	102025

DyF3-2N	102020

- 混合稀土化合物

(YEu)2O3-4.0Eu            (YEu)2O3	GB/T 16482-2009

荧光级氧化钇铕

(PrNd)xOy -85Nd           040085	XB/T 206-2007

(PrNd)xOy -80Nd           040080	镨钕氧化物

(PrNd)xOy -75Nd	040075

(PrNd)xOy -70Nd           040070

(LaCeTb)xOy -16 Tb         011160                            GB/T 23591-2009

(LaCeTb)xOy -15TbA	011158	镧铈铽氧化物

(LaCeTb)xOy -15TbB          011154

(LaCeTb)xOy -15TbC	011141

（PrNd）F3-80Nd	042080	GB/T 23590-2009

（PrNd）F3-75Nd	042075	氟化镨钕

（PrNd）F3-70Nd	042070

(YEuGd) 2O3-6Eu	171261	GB/T 23593-2009

(YEuGd) 2O3-8Eu	171257	钇铕钆氧化物

- 单一稀土金属

La-3N	La-2	GB/T15677-2010

La-2N5                    La-3	金属镧

La-2N	La-4

La-1N	La-13

Tb-4N	094040	GB/T 20893-2007

Tb-3N	094030	金属铽

Tb-2N5	094025

Tb-2N	094020

Tb-1N5	094015

Y-4N	174040	XB/T218-2007

Y-3N	174030	金属钇

Y-2N	174020

Sc-5N5	Sc-055	GB/T 16476-2010

Sc-5N	Sc-05	金属钪

Sc-4N5	Sc-4N5

Sc-4N	Sc-4N

- 混合稀土金属

RE-48Ce	RECe-48	GB/T 4153-2008

RE-45Ce	RECe-45	混合稀土金属

RE-80La	RELa-80

RE-40La	RELa-40

PrNd-80Nd	045080	GB/T 20892-2007

PrNd-75Nd	045075	镨钕合金

PrNd-70Nd	045070

- 稀土合金

RESiFe-23                195023	GB/T 4137-2004

RESiFe-26	195026	稀土硅铁合金

RESiFe-29	195029

RESiFe-32	195032

RESiFe-35	195035

RESiFe-38 	195038

RESiFe-41	195041

REMgSiFe-01	195101	GB/T 4138-2004

REMgSiFe-03	195103	稀土镁硅铁合金

REMgSiFe-05	195105

REMgSiFe-07	195107

REMgSiFe-09	195109

REMgSiFe-18	195118

- 钕铁硼磁性材料

NdFeB-S-N-380/80	048021	GB/T 13560-2009

NdFeB-S-N-350/96	048022	烧结钕铁硼永磁材料

NdFeB-S-M-320/110	048031

NdFeB-S-M-300/110	048032

NdFeB-S-H-300/135	048041

NdFeB-S-H-280/135	048042

NdFeB-S-SH-280/160	048051

NdFeB-S-SH-260/160	048052

NdFeB-S-UH-240/200	048061

NdFeB-S-UH-220/200	048062

NdFeB-S-EH-240/240	048071

NdFeB-S-EH-220/240	048072

NdFeB-B-L-44/20A	048121A	GB/T 18880-2012

NdFeB-B-M-52/60A	048131A	粘结钕铁硼永磁材料

NdFeB-B-M-60/64A	048132A

NdFeB-B-M-68/64A	048133A

NdFeB-B-M-76/60A	048134A

NdFeB-B-M-88/70A	048135A

NdFeB-B-H-62/103.5A	048141A

NdFeB-B-M-30/60B	048131B

NdFeB-B-M-37.5/52B	048132B

NdFeB-B-M-48/64B	048133B

NdFeB-B-M-42/90B	048141B

NdFeB-R-L-64/20A	048221A	GB/T 20168-2006

NdFeB-R-L-58/28A 	048222A	快淬钕铁硼用磁粉

NdFeB-R-L-126/50A	048223A

NdFeB-R-M-80/64A	048231A

NdFeB-R-M-90/64A	048232A

NdFeB-R-M-101/64A	048233A

NdFeB-R-M-110/64A	048234A

NdFeB-R-M-122/70A	048235A

NdFeB-R-M-201/92A	048236A

NdFeB-R-H-94/103.5A	048241A

NdFeB-R-M-86/64B	048231B

- 稀土储氢材料

LaNi-310/500-Co10	206000                       GB/T 26412-2010

LaNi-300/500-Co06	206001	金属氢化物-镍电池负极用

LaNi-330/300-Co03	206002	稀土系AB5型储氢合金粉

- 稀土发光材料

LM-0000	200000	GB/T 14633-2010

LM-00O3A	200101A	灯用稀土三基色荧光粉

LM-00O3B	200101B

LM-00O1	200202

10、稀土抛光粉	GB/T 20165-2012

PP-01A	206088A	稀土抛光粉

PP-01B	206088B

PP-01C	206088C

11、铽镝铁大磁致伸缩材料

TbDyFe-500	203000	GB/T 19396-2012

TbDyFe-800	203001	铽镝铁大磁致伸缩材料

TbDyFe-1100	203002

12、磁制冷材料

13、稀土催化材料

CAT-02/01A	201100	GB/T 18881-2009

CAT-02/01B	201101	轻型汽油车排气净化催化剂

CAT-02/01C	201102

CAT-02/02A	201300	XB/T 506-2007

CAT-02/02B	201301	柴油车排气净化氧化催化剂

CAT-02/02C	201302

CAT-02/04	201500	GB/T 23592-2009

摩托车排气净化催化剂

14、稀土发热材料

LaCrO-14/450	204014B	GB/T 18113-2010

LaCrO-16/550	204016B	铬酸镧高温电热元件

15、稀土陶瓷粉

_____________________