《钐钴合金化学分析方法-原子吸收光谱法测定钙、铁量》

-编制说明

1  任务来源

根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2013]11号文件的要求，包头稀土研究院承担了《钐钴合金化学分析方法》行业标准的起草任务，《钐钴合金化学分析方法》共包括3个方法：《钐钴合金化学分析方法 钙、铁量的测定》按照时间要求，完成了相应方法的研究报告，北京有色金属研究总院，国家稀土产品质量监督检验中心，国家钨与稀土产品质量监督检验中心为验证单位。

2  编制原则与依据

2.1根据目前钐钴合金的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.2根据任务落实会议纪要，确定方法检测的各要素。

2.3根据不同方法以及测定元素的不同，最终确定方法的允许差。

3  编制过程

3.1国内外标准的收集

本次为修订，包头稀土研究院在编制过程中收集了大量相关资料与标准，主要参考了《火焰原子吸收光谱法测定高纯稀土氧化物中钙》，为该系列标准的编制做了必要的准备工作。

3.2《钐钴合金化学分析方法 钙、铁量的测定》

3.2.1方法的条件实验与标准编制

3.2.1.1 仪器最佳条件的选择

3.2.1.2 酸度对测定的影响

3.2.1.3 基体浓度对测定的影响

3.2.1.4 干扰试验

3.2.2验证实验与数据分析

分析第一验证单位北京有色金属研究总院及国家稀土产品质量监督检验中心及国家钨与稀土产品质量监督检验中心的数据，验证单位和起草单位的数据基本吻合，此方法准确、可靠。

3.2.3反馈意见分析

验证结果表明各条件试验与方法实验报告一致。

4  标准的主要技术内容说明

4.1《钐钴合金化学分析方法 钙、铁量的测定》

4.1.1测定范围：本标准规定了采用原子吸收光谱法测定钐钴合金中钙、铁量的方法，本标准适用于质量分数为：0.02-0.50% 的钐钴合金中钙、铁量的测定。

4.1.2 测定原理：钐钴合金经王水溶解，在5%的盐酸介质中，于原子吸收光谱仪上用空气-乙炔火焰，采用标准曲线法测定铁量，标准加入法测定钙量。

4.1.3测定仪器：AA-6300

4.1.4方法误差

| 钙量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | 0.0050 |
| >0.050～0.10 | 0.010 |
| >0.10～0.50 | 0.025 |
| 铁量/% | 允许差/% |
| 0.020～0.010 | 0.004 |
| 0.10～0.20 | 0.015 |
| 0.20～0.50 | 0.020 |

5  验证实验结果说明

《钐钴合金化学分析方法 钙、铁量的测定》，该方法参加起草单位为：北京有色金属研究总院、国家稀土产品质量监督检验中心及国家钨与稀土产品质量监督检验中心，经过数据分析，验证单位与起草单位结果吻合，证明此方法准确、可靠，能够满足钐钴合金分析中钙、铁量的测定。

6  与国内外同类标准水平的对比分析

本标准为修订，该标准分析方法具有分析速度快、操作简单、方法容易掌握等特点。

7  参考资料

《火焰原子吸收光谱法测定高纯稀土氧化物中钙》