前    言

XB/TXXXXX-201X《钐钴合金化学分析方法》共分4个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定—X射线荧光光谱法

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钐、钴、铜、铁、锆、钆、镨量的测定—电感耦合等离子体原子发射光谱法

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钙、铁量的测定—原子吸收光谱法

第4部分：XB/TXXXXX.4-200X  氧量的测定-脉冲加热红外吸收法

本部分为第4部分。

本部分为XB/T 610.4-2007 钐钴1：5型永磁合金粉化学分析方法钐、氧量的测定脉冲-红外吸收法的修订。主要增加了对钐钴2：17型永磁合金中氧量的测定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口并负责解释。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由北京中科三环高技术股份有限公司，干肃稀土新材料股份有限公司检测中心，国家钨与稀土产品质量监督检验中心参加起草。

本部分主要起草人：任旭东 张翼明 张淑杰。

# 本部分参加起草人：姜丽、张海燕、吴希。

钐钴合金化学分析方法

氧量的测定

——脉冲-红外吸收法

- 范围

本部分规定了钐钴合金中氧量的脉冲-红外吸收法分析方法。

本部分适用于1：5型及2：17型钐钴合金中氧量的脉冲-红外吸收法测定。

氧元素的测定范围见表1。

表1 各元素的测定范围

| 成分 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| O | 0.07-0.60 |

- 方法原理

在惰性气氛下，加热熔融石墨坩埚中的样品，样品在高温坩埚中熔化释放出氧，与热坩埚表面起反应，产生一氧化碳，由气泵将气体送入红外吸收池检测出一氧化碳的含量，经过计算机数据处理得到样品中氧含量的百分比。

- 试剂和材料

3.1 带盖镍囊。

3.2 无水乙醇。

3.3 高纯氦气：≥99.99%。

3.4 石墨坩埚（光谱纯）。

3.5 标准样品：在含氧量0.070—0.60%范围内选择三个合适的标样。

- 仪器

脉冲-红外氧氮仪

脉冲炉:温度大于2 000℃，检测器灵敏度0.001ug/g。

5    分析步骤

5.1仪器工作条件

仪器的净化设备及除尘的各种试剂应能正常使用。按仪器说明书的要求启动仪器，预热。

表1仪器的测量条件

| 脱气功率 | 脱气时间 | 分析功率 | 比较水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.5 kw | 30 s | 5.0 kw | 1 |

5.2试样的制备

5.2.1 试样系用真空包装储存，应避免氧化和沾污。

5.2.2裹试料用的镍囊(3.1)，在使用前应用剪成大小相等，尺寸适当的小块，用四氯化碳(3．2)泡洗、风干、称重，质量应为0.070~0.11g。

5.3工作曲线的确定

5.3.1校正空白

重复测定3次镍囊(3.1)，取其平均值作为空白值。

5.3.2校正仪器

称取3份标准(3.5)，按6.6条操作方法校正仪器。

5.3.3测定

输入试料量和镍囊空白值。

将试料(5.2.2)投入加料器中，打开脉冲炉，将坩埚(3.4)置于下电极。闭合下电极，分析自动进行，坩埚(3.4)脱气后，试料(5.2.2)进人坩埚(3.4)中加热熔融，由仪器显示测定值。独立地进行两次测定，取其平均值。

6    分析结果的计算与表述

按式(1)计算氧的质量分数，数值用％表示：

w(O) = w2 – K*W1……………………………………(1)

式中：

w1——空白试验氧的质量分数(％)；

w2——镍囊和试料中氧质量分数(％)；

K——镍囊与试料的质量比。

7     精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表5

| 质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.070~0.10 | 0.01 |
| 0.10~0.30 | 0.02 |
| 0.30~0.50 | 0.03 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法求得；超过表6中含量的测定值，其再现性限（R）用外推法计算求得。

表6

| 质量分数/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 0.070~0.10 | 0.01 |
| 0.10~0.30 | 0.02 |
| 0.30~0.50 | 0.03 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

7.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.070～0.10 | 0.01 |
| >0.10～0.30 | 0.02 |
| >0.30～0.50 | 0.03 |

8    质量保证和控制

每次测定前用标样（3.5）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钐钴合金化学分析方法

氧量的测定

脉冲-红外吸收法

Chemical analysis methods for samarium cobalt

alloy—Determination of oxygen content

Impulse-infrared absorption method

(预审稿)

XB/T ×××××. ×—201×

中华人民共和国稀土行业标准

XB