行业标准《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》征求意见稿编制说明

1   任务来源

1.1任务背景

稀土永磁材料由于具有优越的磁性能而被广泛地应用于现代生活的各个领域，是现代高科技领域不可或缺的基础材料，其个人占有量也是衡量生活水平等级的标志性材料。稀土永磁材料按其出现的时间先后被分为三代，分别为：第一代1：5型钐钴永磁材料，第二代2：17型钐钴永磁材料，第三代钕铁硼材料。这三代材料按照制作工艺的不同又分为烧结、粘结及热压永磁材料，其中烧结材料由于具有较高的磁性能及良好的可操作性而在市场中占主导地位。烧结永磁体采用粉末冶金制备工艺，粉末的粒度及粒度分布是影响磁体制备的后续工艺及磁性能的关键所在。因此，受到广大研究工作者及生产者的高度关注。随着永磁合金生产的工艺逐年改进，生产厂家对永磁合金粉物料性能测试方法提出了更高的要求，原来仅限于1：5型钐钴永磁材料费氏粒度测量方法已经不适应新形势下的测量要求，2：17型钐钴永磁材料和钕铁硼稀土永磁材料平均粒度及粒度分布测试也是生产检测的重要参数，因此修订该行业技术标准，增加2：17型钐钴永磁材料和钕铁硼稀土永磁材料平均粒度及粒度分布测试是行业急需，对提高产品质量具有重要意义。

1.2任务来源

根据“国家标准委关于下达2013年第一批国家标准制修订计划的通知”（国标委综合[2013]56号）与“工业和信息化部办公厅关于印发2013年第二批行业标准制修订计划的通知（工信厅科[2013]102号）”稀土标委转发[2013]12号文件《关于转发2013年第一批稀土国家、行业标准制修订计划的通知》，下达了《钐钴1：5型永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度的测定 费氏法》行业标准修订计划，计划编号为2013-0412T-XB，计划完成年限为2014年，负责起草单位为包头稀土研究院。

2   本标准编制计划

本标准编制计划如下：

1) 2014年1月—2014年3月：调研、查阅资料，了解国内外稀土永磁合金粉的生产动态及应用领域的变化，编写标准初稿、编制说明。

2) 2014年03月—2014年05月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善。

3) 2014年05月—2014年07月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

4）2014年07月—2014年9月：召集专家对预审稿进行预审，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》标准的送审稿。

5）2014年10月—2014年12月：稀标委召集专家对送审稿审定。

3   编制原则与主要工作过程

3.1 编制原则和依据

(1)本标准根据GB/T1.1-2000和GB/T1.2-2002《标准化工作导则》的规定编

写。

(2) 为了保持标准的连续性，尽可能保留原有适用的内容.

(3) 修改、增加新内容并注重积极采纳IEC国际标准中有关钐钴1：5型永磁

合金粉的内容。

(4) 本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势，使得本标准具有技术先进性的要求。

3.2 主要工作过程

任务下达后，《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》行业标准编制小组按照标准的编制程序，查阅了国内外与永磁材料相关的国际、国家标准、企业标准和技术资料。在反复认真地分析研究XB/T701—2007《钐钴1：5型永磁合金粉物理性能测试方法   平均粒度的测定费氏法》基础上，根据近年来国内稀土永磁材料的实际发展情况，编制了《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》国家标准草案，经过多次讨论及征求意见，最终形成了《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》的征求意见稿。根据所征求意见单位反馈回来的建议和意见，对征求意见稿进行修改，形成《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》的预审稿。

4   修订的主要内容

本标准与XB/T701—2007相比主要变化如下：

--标准的名称变为“稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定”

--标准的范围增加了2：17钐钴，钕铁硼合金粉末的平均粒度测试及粒度分布。

--增加了“GB/T 3500，GB/T 3249，GB/T 19077.1/ISO 13320-1 ”三个引用文件。

--增加了术语与定义

--增加了费氏平均粒度测定仪示意图

参照GB/T 3249金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法，增加了对天平精度、滤纸、测量用水的要求，细化了测量步骤。

--增加了2：17钐钴，钕铁硼合金粉末的平均粒度测试方法。

--参照GB/T 19077.1/ISO 13320-1粒度分析  激光衍射法  第1部分：通则，新制定了1：5，2：17钐钴和钕铁硼合金粉末激光粒度分布测试原理、方法及测量步骤等。

5   新旧国家标准水平的对比

新标准在保留旧标准中适用内容的基础上，参照国内外相关永磁材料的标准和资料，增加和修改了一些内容。如：增加了2：17钐钴，钕铁硼合金粉末的平均粒度测试及粒度分布。增加了“GB/T 3500，GB/T 3249，GB/T 19077.1/ISO 13320-1 三个引用文件。增加了术语与定义。增加了费氏平均粒度测定仪示意图。参照GB/T 3249金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法，增加了对天平精度、滤纸、测量用水的要求，细化了测量步骤。增加了2：17钐钴，钕铁硼合金粉末的平均粒度测试方法。参照GB/T 19077.1/ISO 13320-1粒度分析  激光衍射法  第1部分：通则，新制定了1：5，2：17钐钴和钕铁硼合金粉末激光粒度分布测试原理、方法及测量步骤等。与原标准相比测量要求更加规范，测量误差更小，增加的激光粒度分布的测量方法对粉末的研究进一步升级，能更好地服务于科研和生产。因此，总体技术水平有了很大的提高。

6   行业标准作为强制或推荐性行业标准的建议

此次修订的《稀土永磁合金粉物理性能测试方法 费氏粒度及激光粒度分布的测定》行业标准仍建议为推荐性行业标准。

7   参考的相关标准和资料

GB/T 3249

GB/T 3500

GB/T 19077.1/ISO 13320

8  致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

包头稀土研究院

二〇一四年七月一十八日