ICS 29.045

H83

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—XXXX

代替YS/T 13-2007

高纯四氯化锗

High pure germanium tetrachloride

（送审稿）

（本稿完成日期：2014.08.06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 13—2007《高纯四氯化锗》。

本标准与YS/T 13—2007相比，主要有如下变动：

- 增加了牌号GeCl4-08的Zn、Pb、As、Mg、Al杂质含量的要求；

- 将红外吸收峰透过率改为杂质吸收峰红外透过率，并增加了杂质吸收峰红外透过率定义；

- 增加了5.5 放射性要求应符合GB 20664的规定；

- 修改了7.1包装内容；

- 增加了7.2.2标志内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：南京中锗科技股份有限公司、有研光电新材料有限责任公司、

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 13—1991、YS/T 13—2007。

高纯四氯化锗

- 范围

本标准规定了高纯四氯化锗的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存、质量证明书和订货单（或合同）内容等。

本标准适用于以粗四氯化锗为原料，经提纯工艺制备的高纯四氯化锗。产品主要用于石英光导纤维的掺杂剂及高纯二氧化锗的制定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB 5099  钢质无缝气瓶

GB/T 602  化学试剂杂质测定用标准溶液的配制

GB/T 6040  红外光谱分析方法通则

GB/T 7144  气瓶颜色标志

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB 16804  气瓶警示标签

GB 20664  有色金属矿产品的天然放射性限值

危险化学品安全管理条例（2002版）

特种设备安全监察条例（2009版）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

杂质吸收峰红外透过率 the transmitance of infrared absorption of impurities

通过测定高纯物质中中杂质红外吸收光谱的透过率。

- 要求

  - 产品标记

产品标记表示方法为：

GeCl4-0□

。

“0”表示高纯，“0”后的阿拉伯数字表示产品纯度百分含量“9”的个数。

表示四氯化锗

  - 分类

产品按纯度分为GeCl4-08、GeCl4-07、GeCl4-05三个牌号。

  - 化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

- 化学成分

| 化学成分 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GeCl4-08 | GeCl4-07 | GeCl4-05 |
| GeCl4含量 | ≥99.999999% | ≥99.99999% | ≥99.999% |
| Cu | ≤0.5×10-9 | ≤1.0×10-9 | ≤2.0×10-7 |
| Mn | ≤0.5×10-9 | ≤1.0×10-9 | - |
| Cr | ≤0.5×10-9 | ≤2.0×10-9 | - |
| Fe | ≤1.0×10-9 | ≤2.0×10-9 | ≤1.0×10-6 |
| Co | ≤0.5×10-9 | ≤2.0×10-9 | ≤2.0×10-7 |
| Ni | ≤0.5×10-9 | ≤1.0×10-9 | ≤2.0×10-7 |
| V | ≤0.5×10-9 | ≤2.0×10-9 | - |
| Zn | ≤0.5×10-9 | ≤2.5×10-9 | - |
| Pb | ≤0.5×10-9 | ≤1.0×10-9 | ≤2.0×10-7 |
| As | ≤0.5×10-9 | ≤5.0×10-9 | ≤5.0×10-7 |
| Mg | ≤0.5×10-9 | ≤2.0×10-9 | - |
| In | - | ≤1.0×10-9 | - |
| Al | ≤0.5×10-9 | ≤1.0×10-9 |  |
| - 四氯化锗的含量为100%减去Cu、Mn、Cr、Fe、Co、Ni、V、Zn、Pb、As、Mg、In、Al杂质含量的和。 |  |  |  |

  - 杂质吸收峰红外透过率

GeCl4-08，GeCl4-07的杂质吸收峰红外透过率应符合表2的规定。

- 杂质吸收峰红外透过率

| 红外吸收峰位置 | GeCl4-08 | GeCl4-07 |
| --- | --- | --- |
| 3610±2cm-1（GeCl3OH） | ≥95% | ≥95% |
| 2970 cm-1～2925 cm-1 (CH) | ≥95% | ≥90% |
| 2860 cm-1～2830 cm-1 (HCl) | ≥95% | ≥90% |
| 2336±2cm-1(CO2) | ≥95% | ≥90% |
| 2272±2cm-1(GeHCl3) | ≥99% | ≥95% |
| 2000cm-1～1400cm-1 | ≥90% | ≥80% |

  - 外观质量

产品为无色透明液体，不应有悬浮物和沉淀物。

  - 放射性

产品放射性应符合GB 20664的规定

- 试验方法

  - 产品中铜、锰、铬、铁、钴、镍、钒、锌、铅、砷、镁、铟、铝杂质含量的测定按附录A的规定进行。

  - 产品的杂质吸收峰红外透过率测定按附录B的规定进行。

  - 产品外观质量用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

    - 需方可对收到的产品进行复验。若复检结果与本标准的规定不符合时，应在收到产品之日起3个月内以书面形式向供方提供复验报告，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批由相同牌号的、独立包装的产品组成。独立包装规格视用户要求而定。

  - 取样

从产品独立包装中取100ml进行化学成分和外观质量的检验，取出50ml进行杂质吸收峰红外透过率的检验。

  - 检验项目

    - 每批产品应检验化学成分、杂质吸收峰红外透过率、外观质量。

    - 放射性按GB20664进行。

  - 检验结果的判定

    - 化学成分的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

    - 样品在4000 cm-1 ～1000 cm-1范围内杂质吸收峰红外透过率的检验结果不合格时，应取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验的结果仍不合格，则判该批产品不合格。

    - 外观质量的检验结果不合格时，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志

    - 外包装上应喷有“防水”、“不准倒置”（如包装容器为玻璃或石英瓶还应有“易碎”标志）、产品名称、UN编号、危险品类别、包装等级和供方名称。

    - 产品的包装标志应符合GB 190 的相关规定，颜色标志应符合GB 7144的规定，标签应符合GB 16804、GB 15258的规定。

  - 包装

    - 产品应采用不锈钢瓶或玻璃、石英瓶灌装。每瓶净含量可为50kg、100kg、200kg，或由供需双方协商并在合同中注明。

    - 灌装四氯化锗的钢瓶应符合GB 5099的规定。

    - 推荐使用进行内表面处理的钢瓶，处理后的钢瓶应满足GB5099要求。

  - 运输

    - 运输方式以陆运和水运为主。运输过程中严禁倒置，防止碰撞，并防雨。

    - 四氯化锗的运输应符合GB 14371要求。

  - 贮存

产品应在干燥、阴凉、通风的地方贮存，产品自罐装之日起保质期为1年。

  - 其他

- 四氯化锗的标志、包装、运输、贮存应符合 《危险化学品安全管理条例》和《特种设备安全监察条例》

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称；

- 产品编号；

- 批号；

- 净重；

- 产品牌号

- 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

- 订货单(或合同)内容

订购本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

- （规范性附录）
高纯四氯化锗中金属含量的测定方法

  - 方法提要

试料在加热条件下，主体四氯化锗被挥发，用硝酸除掉残渣中的有机物，用电感耦合等离子体质谱法直接测定Cu、Mn、Cr、Fe 、Co、Ni、V、Zn、Pb、As Mg、In、Al。

  - 试剂与材料

    - 去离子水，电阻率不小于18.2MΩ·cm-1。

    - 硝酸:BV3级。

    - 盐酸:BV3级。

    - 硝酸（1+1）：由A.2.2配制

    - 各待测杂质元素和内标铑的标准贮存溶液(标准溶液的配置按GB/T602进行)，杂质元素的质量浓度为0.1µg/ml，内标铑的质量浓度为1µg/ml。

  - 测量仪器

电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

本标准中所测杂质元素的同位素相对原子质量见表A.1

| 元素 | Cu | Mn | Cr | Co | Ni | V | Zn | Pb | Fe | Mg | In | As | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对原子质量 | 63 | 55 | 52 | 59 | 58 | 51 | 64 | 208 | 56 | 24 | 113 | 75 | 27 |

  - 分析步骤

    - 试样

独立地进行二次测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试样做空白试验

    - 测定

      - 标准系列的配制

- 取4支洁净的10ml比色管，分别加入0.00ml，0.50ml，1.00ml，2.00ml混合标准贮存液(见A2.5)；

- 加入0.10ml硝酸(见A.2.2)，0.50ml内标铑(见A.2.5)。用水稀释到刻度；

- 此标准溶液含Cu、Mn、Cr、Co、Ni、V、Zn、Pb、Fe 、Mg、In、As、Al各0、5.0、10.0、20.0ng/ml；内标铑50ng/ml。

      - 样品中杂质元素的预富集

取20ml四氯化锗试样于石英坩埚中，并将坩埚放入蒸发器内，用红外灯辐射加热到70℃，当样品挥发近干时，温度提高到110℃，直到完全蒸干.加3ml盐酸（A.2.3）,若含有机物，则滴加几滴硝酸(A.2.2),加热将有机物除掉。滴加硝酸(A.2.4)溶解残渣，并将其转移至洁净的10ml比色管中，用少量去离子水，分2次～3次冲洗石英坩埚，一并转移至10ml比色管中。以下操作与A.4.3.1中b）相同。

  - 分析结果与计算

- 金属杂质的质量分数按式（A.1）计算。

W=c×V1V2×ρ×109×100        ……………………（A.1）

c ─ 从仪器上直接读取的各杂质质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/ml）

V1 ─ 测定体积，单位为毫升（ml）

V2 ─ 取样体积，单位为毫升（ml）

ρ─ 四氯化锗的密度，单位为克每毫升（1.874g/ml）。

  - 精密度

本方法测定的相对允许差不大于30% 。

- （规范性附录）
高纯四氯化锗中杂质吸收峰红外透过率的测定方法

  - 方法原理

高纯GeCl4中含氢杂质OH、CH、HCl在3610cm-1、2970 cm-1～2925 cm-1、2860 cm-1～2830cm-1波数 产生吸收峰 ，吸收峰透过率的高低与杂质的含量成反比，通过测量其透过率间接地表征光纤用 GeCl4 的质量。

  - 测量范围

4000cm-1～1000cm-1。

  - 仪器、装置

- B.3.1红外光谱仪

傅立叶变换红外光谱仪，分辨率不大于4cm-1,透过率精度优于0.1%。

- B.3.2吸收池

池体: 耐腐蚀，不污染产品，壁厚2 mm～4mm，外径24 mm～26mm,长度100 mm±0.1mm。具有两个进出口，外径为6 mm ～8mm，与池体垂直连接。

窗口：抛光锗片，厚度2mm, 抛光锗片和池体之间的连接应保证密封。

- B.4测量要求

- B.4.1测量环境相对湿度不大于45%，测量环境温度为25℃±2℃。

- B.4.2样品吸收池、管道和所有用具在使用前应进行洁净和干燥处理。

- B.5测量步骤

- B.5.1  仪器准备

按GB/T6040进行。

- B.5.2  取样

- 将吸收池（B.3.2）池体与管道连接后，系统用高纯氮气或惰性气体进行吹洗后，使样品流入吸收池中。

- B.5.3  测量

- B.5.3.1  采集背景光谱。

- B.5.3.2  将样品吸收池置于红外光谱仪样品仓中，其位置应保证光路从GeCl4液体中平行穿过。

- B.5.3.3  调整仪器，采集4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱。

- B.5.3.4  在样品光谱扣除背景光谱，调整样品光谱的基线至100%。

B.5.3.5  测定样品吸收峰的透过率。

- B.5.3.6  绘制4000 cm-1～1000 cm-1波数范围内的样品光谱图。

- B.6测量结果的表述

T=II0×100……………………(B.1)

- 式中:

T－样品在分析波数处的透过率，单位为百分比（%）

- I0－入射光线的辐射能。

- I－样品在分析波数处的最大吸收峰的透过率为透过样品的辐射能。

  - 允许差

    - 一次取样不同实验室之间的测量结果差值不大于5%。

_________________________________