ICS 77.160

H 71

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××—20××

YS/T ××

富锂锰基正极材料

Lithium-enriched manganese-based Cathode Materials

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：济宁市无界科技有限公司。

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人:

富锂锰基正极材料

  - 范围

- 本标准规定了富锂锰基正极材料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

- 本标准适用于锂离子电池用正极活性物质富锂锰基正极材料。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1717  颜料水悬浮液pH值的测定

GB/T 5162  金属粉末  振实密度的测定

GB/T 5314  粉末冶金用粉末  取样方法

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定  卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 19077.1  粒度分析  激光衍射法   第一部分：通则

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 20252  钴酸锂

GB/T 23365  钴酸锂电化学性能测试方法 比容量及首次充放电效率测试方法

GB/T 23366  钴酸锂电化学性能测试方法 平台容量比率及循环寿命测试方法

JCPDS)（72-0411） 层状锰酸锂X射线粉末衍射标准图谱

- 3  术语和定义

GB/T 20252中的术语和定义适用于本文件。

- 要求

- 4.1 产品分类

富锂锰基正极材料按其性能和用途分为循环型、高倍率型和高电压型3类。

4.2 化学成分

4.2.1 产品的化学成分应符合表1的规定。

4.2.2 需方如对富锂锰基正极材料的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定。

- 4.3  产品的水分含量

- 产品的水分含量应不大于0.05％。

- 4.4  外观质量

产品外观应为灰黑色粉末，颜色均一，无结块，无夹杂物。

4.5  pH值

产品的pH值应不大于11.5。

4.6  晶体结构

产品的晶体结构应符合JCPDS标准（72-0411）。

表1    锂锰基正极材料化学成分

| 化学成分 | 含量，质量分数 % |
| --- | --- |
| Mn | 18.0~58.0 |
| Li | 8.0~10.0 |
| Ni | ≤20.0 |
| Co | ≤20.0 |
| Al | ≤5.0 |
| Ti | ≤5.0 |
| Mg | ≤5.0 |
| Na | ≤0.03 |
| K | ≤0.02 |
| Ca | ≤0.03 |
| Fe | ≤0.01 |
| Zn | ≤0.03 |
| Cu | ≤0.01 |
| Si | ≤0.03 |
| SO42- | ≤0.5 |
| Cl- | ≤0.05 |

4.7  物理性能

4.7.1  振实密度

产品的振实密度应符合表2的要求。

表2  振实密度

| 种 类 | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振实密度，g/cm3 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 |

4.7.2  粒度分布

产品的粒度分布要求呈正态分布， 分布特征值范围应符合表3的要求。

表3  粒度分布

| 种 类 |  | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粒度分布 | D50，μm | 6.0~15.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
|  | Dmax，μm | ≤40.0 | ≤40.0 | ≤40.0 |

4.7.3  比表面积

产品的比表面积应符合表4的要求。

表4  比表面积

| 种 类 | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比表面积，m2/g | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 |

4.8  电化学性能

4.8.1  放电比容量

产品在规定条件下的放电比容量应符合表5的要求。

表5  放电比容量

| 种 类 | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比容量，mAh/g | ≥120 | ≥110 | ≥220 |

4.8.2  充放电效率

产品在规定条件下的首次充放电效率应不小于80%。

4.8.3  平台容量比率

产品在规定条件下第10次充放电循环后平台容量比率应不低于70%，第100次充放电循环后平台容量比率应不低于60%。

4.8.4

产品在规定条件下放电容量达到首次放电容量的80%时，循环次数应符合表6的要求。

表6  循环寿命

| 种 类 | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环寿命，次 | ≥2000 | - | ≥500 |

- 4.8.5 倍率性能

产品的倍率性能应符合表7的要求。

表7  倍率性能

| 种 类 | 循环型 | 高倍率型 | 高电压型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倍率性能，% | — | 10C/1C≥90 | — |

4.9  其他要求

需方如对富锂锰基正极材料有特殊要求，可由供需双方协商。

- 试验方法

5.1  化学成分

产品化学成分的测定按供需双方协商认可的方法进行。

- 5.2  水分含量

产品的水分测定按GB/T 6283的规定进行。

5.3  外观质量

产品的外观质量用目视检查。

5.4  pH值

产品pH值的测定按GB/T 1717的规定进行。

5.5 晶体结构

产品的晶体结构用X射线粉末衍射仪检测。

5.6 物理性能

5.6.1  振实密度

产品振实密度的测定按GB/T 5162 的规定进行。

5.6.2  粒度分布

产品粒度的分布测定按GB/T 19077.1的规定进行。

5.6.3  比表面积

产品比表面积的测定按GB/T 19587的规定进行。

5.7   电化学性能

5.7.1  放电比容量

产品首次放电比容量的测定按照GB/T 23365的规定进行。其中高电压型的充放电电压范围为2.75～4.8V，其他条件不变。

5.7.2  充放电效率

产品的首次充放电效率的测定按照GB/T 23365的规定进行。其中高电压型的充放电电压范围为2.75～4.8V，其他条件不变。

5.7.3  平台容量比率

产品平台容量比率的测定按照GB/T 23366的规定进行。其中高电压型的充放电电压范围为2.75～4.8V，其他条件不变。

5.7.4  循环寿命

产品循环寿命的测定按照GB/T 23366的规定进行。其中高电压型的充放电电压范围为2.75～4.8V，其他条件不变。

5.7.5  倍率性能

产品的倍率性能按供需双方认可的方法进行。

- 6   检验规则

6.1  检查与验收

- 6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的要求，并填写产品质量证明书。

- 6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）规定不符时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

- 6.2   组批

产品应该成批提交验收，每批应由同一混合料组成,每批重量不大于5000kg。需方有特殊要求时供需双方协商确定。

- 6.3 检验项目及取样

6.3.1  检验分类

本标准规定的产品检验分为：

a)逐批检验；

b)周期检验。

6.3.2  逐批检验

每批产品进行逐批检验。

    - 周期检验

周期检验在正常生产情况下，每1个月应进行1次。当原材料或生产工艺发生重大变化时或长期停产后恢复生产时应进行周期检验。需方有特殊要求时，由供需双方协商确定。

6.3.4  逐批检验和周期检验的项目及取样数量

6.3.4.1逐批检验和周期检验的项目及取样数量见表8

表8

| 检验项目 | 取样方法 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按照GB/T 5314中规定的方法取样 | 每批1份 | 4.2 | 5.1 |
| 水分含量 |  | 每批1份 | 4.3 | 5.2 |
| pH值 |  | 每批1份 | 4.5 | 5.4 |
| 晶体结构 |  | 每周期1份 | 4.6 | 5.5 |
| 振实密度 |  | 每批1份 | 4.7.1 | 5.6.1 |
| 粒度分布 |  | 每批1份 | 4.7.2 | 5.6.2 |
| 比表面积 |  | 每批1份 | 4.7.3 | 5.6.3 |
| 放电比容量 |  | 每批1份 | 4.8.1 | 5.7.1 |
| 充放电效率 |  | 每批1份 | 4.8.2 | 5.7.2 |
| 平台容量比率 |  | 每批1份 | 4.8.3 | 5.7.3 |
| 循环寿命 |  | 每周期1份 | 4.8.4 | 5.7.4 |
| 倍率性能 |  | 每批1份 | 4.8.5 | 5.7.5 |
| 外观 | — | 逐桶/逐袋 | 4.4 | 5.3 |

- 6.3.4.2  产品的取样按GB/T 5314的规定进行。每批（每周期）取样总量不得少于5kg。

- 6.4 检验结果判定

6.4.1  产品的外观检验不合格时，判该桶（袋）产品质量不合格。

6.4.2 产品的化学成分、水分含量、pH值、晶体结构、振实密度、粒度分布及比表面积的检验中有一项不合格时，判该批不合格。

6.4.3  按GB/T 23365规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做放电比容量和首次循环充放电效率的检验，若有2支性能都达不到本标准要求，判该批不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本标准要求，判该批合格。

6.4.4  按GB/T 23366规定的方法制成6支试验电池，任取其中3支电池做循环寿命，平台容量比率,平台容量保持率和倍率性能的检验，若有2支性能都达不到本标准要求，判该批不合格；但允许另取3支电池做重复试验，若有2支性能都达到本标准要求，判该批合格。

- 7  标志、包装、运输、贮存及质量证明书

- 7.1  标志

外包装上应标明：

a) 产品名称；

b) 制造方商标及名称；

c) 批号、种类；

d) 净重；

e) 检验日期；

f）检验印记；

g) 防潮标志；

h) 本标准编号。

7.2  包装

产品用铝塑袋包装，热塑密封后装入外包装桶中，每桶净重25kg。也可根据用户要求双方协商确定包装质量和方式。

- 7.3  运输和贮存

7.3.1 产品在运输过程中应避免损坏包装。

7.3.2 产品在贮存过程中应避免受潮。产品自生产之日起，保质期为2年。

- 7.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号、种类；

d) 净重和件数；

e) 分析检测结果和供方质检部门检印；

f) 本标准编号；

g) 生产日期。

- 8  订货单（或合同）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 种类、数量；

c) 本标准编号；

d) 其他。

)  Joint Committee on Powder Diffraction Standards（粉末衍射标准联合委员会）