ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—201×

钯炭化学分析方法

铅、铜、铁量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of palladium-carbon

Determination of plumbum, cuprum and iron contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（讨论稿）

201×－××－××  发布　　　　　　　　　201×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、广州有色金属研究院、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限责任公司中心化验室、西北有色金属研究院、铜陵有色稀贵金属分公司。

本标准主要起草人：任传婷、徐光、唐发静、李青、马媛、戴云生、方卫、李光俐、甘建壮、朱武勋等。

钯炭化学分析方法

铅、铜、铁量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1	范围

本标准规定了钯炭中铅、铜、铁量的测定方法。

本标准适用于钯炭中铅、铜、铁含量的测定。测定范围： 0.01%～0.10 %；

2  方法提要

试样经硝酸、高氯酸消解，直至活性炭消解完全后，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪选定的条件下，测定试液中各元素的质量浓度，按标准曲线法计算铅、铜、铁量。

3  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

3.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.2  硝酸(ρ1.42g/mL)。

3.3  高氯酸(ρ1.42g/mL)。

3.4  硝酸(1+9)。

3.5铅标准贮存溶液：称取0.1000g金属铅（铅的质量分数不小于99.99%），精确到0.0001g，置于100mL烧杯中，加10mL水盖上表面皿，10mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解。冷却至室温，转入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1mg铅。

3.6 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（铜的质量分数不小于99.99%），精确到0.0001g，置于100mL烧杯中，加10mL水、10mL硝酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解。冷却至室温，转入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.7 铁标准贮存溶液： 称取0.1430g三氧化二铁（Fe2O3的质量分数不小于99.99%），精确到0.0001g，置于100mL烧杯中，加10mL水、10mL盐酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解。冷却至室温，转入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.8 铅铜铁混合标准溶液：分别移取10mL铁、铅、铜标准储备溶液(3.5、3.6、3.7)于100mL容量瓶中，用硝酸（3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg/mL铅、100μg/mL铜、100μg/mL铁。

3.9  氩气（体积分数≥99.99%）。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- 推荐仪器工作条件见表A1。推荐的分析线为铁(Fe)259.939nm；铅(Pb)283.306nm；铜(Cu)324.752nm。

表A.1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 雾化室气流量(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 积分 时间(s） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 0.80 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 5 | 径向 |

5	试样

样品制备均匀，粒度应不大于0.074mm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试样0.1~0.3g，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1称取试样约0.1~0.3g（精确至0.0001g）于150mL烧杯中，加入5mL硝酸(3.2)和2mL高氯酸，盖上表面皿，于电热板上加热至冒白烟，补加硝酸(3.2)数次（每次2mL）直至活性炭消解完全，加入2ml硝酸(3.2)，加热至溶液清亮，取下冷却，转至25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀静置待测定。

6.4.2 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的仪器工作条件下，当工作曲线线性相关系数r≥0.9999时，测量试液及随同试料空白中被测元素的谱线强度，扣除空白值，从工作曲线上查出被测元素的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  分别移取0.0mL 、0.5mL、1mL 、5mL 、10mL、 20mL铅铜铁混合标准溶液(3.8)于一组100mL容量瓶中，用硝酸(3.4)稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在推荐的仪器工作条件下，依次测定系列标准溶液和样品溶液中的铅铜铁的谱线强度值，计算机自动绘制工作曲线并打印出测定结果。

7  分析结果的计算

按公式(1)计算铅、铜、铁的质量分数w(X),数值以%表示：

….……………………..……….(1)

式中：

——待测元素；

——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试料溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——空白溶液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位有效数字。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），大于重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| 铅的质量分数/% | 0.023 | 0.063 |
| --- | --- | --- |
| 铅的重复性限r / % | 0.00045 | 0.0013 |
| 铜的质量分数/% | 0.019 | 0.055 |
| 铜的重复性限r / % | 0.00052 | 0.0011 |
| 铁的质量分数/% | 0.017 | 0.067 |
| 铁的重复性限r/% | 0.00078 | 0.0010 |

- 8.2 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列相对允许差。

表 2  相对允许差

| 铅、铜、铁的质量分数/% | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 0.01～0.1 | 5 |

9 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

试样；

使用的标准（包括发布和出版年号）；

分析结果及其表示；

与基本分析步骤的差异；

测定中观察到的异常现象；

试验日期。