GB/T 1420—201X

代替 GB/T 1420—2004

钯

Palladium

讨论稿

20 X X-XX-XX 发布

20 X X-XX-XX 实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发 布 |
| --- | --- |

# 前 言

本标准 是对GB/T 1420-2004《海绵钯》的修订。

本标准与原标准相比，主要有如下变动：

—— 修改《海绵钯》为《钯》。

—— 增加钯锭产品的化学成分。

—— 修改海绵钯和钯锭产品牌号SM-Pd 99.99中Pb、Mn、Sn和Zn杂质元素含量由0.002%为0.001%，SM-Pd 99.95中Pb杂质元素含量由0.005%为0.003%。

—— 按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

—— 增加海绵钯产品灼烧损失量的允许范围。

—— 删去附录A，发射光谱法测定钯中的杂质元素。

—— 修改附录B，增加Cr、Bi、Sn和Ru杂质元素含量的测定，确定电感耦合等离子体原子发射光谱法测定杂质元素含量范围和波长(见附录A)。

—— 增加氢还原重量法测定海绵钯灼烧损失量(见附录B)。

本标准自实施之日起，同时代替GB/T 1420-2004.

本标准附录A、附录B是资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研资源(易门)有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：谭文进、郭俊梅、何姣、李勇、甘建壮、吴喜龙、罗仙、李光俐、刘文、朱武勋、王欢、刘伟、吴庆伟、林波、马王蕊、朱利亚、XXX、XXX、……。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

— G B/ T 1420-2004；

— G B/ T 1420-1989；

— G B/ T 1420-1978。

# 钯

1 范围

本标准规定了海绵钯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于海绵钯及钯锭产品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB /T 8 170 数值修约规则

GB /T 18035 贵金属及其合金牌号表示方法

3 要求

3.1 产品分类

按钯的含量分为3个牌号：SM-Pd99.99、SM-Pd99.95、SM-Pd99.90。

3.2 化学成分和灼烧损失量

3.2.1 海绵钯、钯锭成分应符合表1的规定。

表1                               /％

| 牌号 | SM-Pd99.99 | SM-Pd99.95 | SM-Pd99.9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钯含量不小于 | 99.99 | 99.95 | 99.9 |
| 杂 质 含 量 不 大 于 | Pt | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
|  | Rh | 0.002 | 0.02 | 0.03 |
|  | Ir | 0.002 | 0.02 | 0.03 |
|  | Ru | 0.003 | 0.02 | 0.04 |
|  | Au | 0.002 | 0.01 | 0.03 |
|  | Ag | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Cu | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Fe | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Ni | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Al | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  | Pb | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
|  | Mn | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Cr | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mg | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Sn | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Si | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  | Zn | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
|  | Bi | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Ca | — | — | — |
| 杂质总含量不大于 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 注1：本标准未规定的元素控制限及分析方法，由供需双方共同协商确定。 注2：Ca为非必测元素。 |

3.2.2 钯的含量为100%减去表1中杂质元素实测总和的余量。

3.2.3 海绵钯灼烧损失量均应不大于0.10%。

3.3 外观

海绵钯为灰色海绵状金属，无目视可见的夹杂物及氧化色。

4 试验方法

4.1 海绵钯、钯锭的化学成分分析方法按附录A的规定进行。

4.2 海绵钯中外来夹杂物采用目视检查。

4.3 海绵钯灼烧损失量分析方法按附录B的规定进行。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 海绵钯、钯锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准(或订货合同)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标(或订货合同)的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

5.2 组批

海绵钯、钯锭应成批提交验收，每批应由同一牌号组成。

5.3 检验项目

每批海绵钯、钯锭产品应进行化学成分的检验，海绵钯还应进行外观质量和灼烧损失量的检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 化学成分的仲裁取样、制样，应从该批产品中任取三份占总量1％左右的试料，最少不低于1 g，分别混匀后，以四分法缩至试样所需数量。

5.4.2 产品外观质量逐件检验。

5.4.3 海绵钯灼烧损失量的仲裁取样、制样，应从该批产品中任取三份占总量1%左右的试料，最少不低于1 g，分别混匀后，以四分法缩至试样所需数量。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，判该批不合格，或重定牌号。

5.5.2 外观质量与本标准不符时，判该件不合格。

5.5.3 海绵钯灼烧损失量仲裁分析结果与本标准规定不符时，由供需双方共同协商确定。

6 标志、包装、运输、贮存

6. 1 标志

在检验合格的产品上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、批号；

c) 产品净重、毛重；

d) 出厂日期。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装

6.2.1.1 海绵钯产品装入带有塑料密封盖的塑料瓶中，严密封口，放入箱中进行中包装或外包装。包装单位(g/瓶)：1、5、10、20、50、100、250、500、1000。

6.2.1.2 钯锭产品装入塑料自封袋中，严密封口，放入箱中进行中包装或外包装。包装单位(Kg/袋)：1、3、5。

6.2.2 运输

产品可以采用铁路、公路、水路、航空等方式运输。

6.2.3 贮存

产品贮存条件应符合：

a) 无腐蚀性物质；

b) 不污染产品。

6.3 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称、牌号；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 分析检验结果和技术监督部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7 订货单(或合同)内容

本标准所列产品的订货单(或合同)内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 重量；

d) 本标准编号；

e) 其他。

附录A

(资料性附录)

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定海绵钯、钯锭中的杂质元素

A.1 范围

本方法规定了纯钯中杂质元素含量的测定方法。

本方法适用于纯钯中杂质元素含量的测定，测定元素及范围应符合表A.1的规定。

表A.1                             /%

| 元 素 | 测定范围 |
| --- | --- |
| Pt、Rh、Ir、Ru 、Au、Pb、Sn、Bi、Al、Si | 0.0005~0.05 |
| Ag、Cu、Zn、Ni、Cr、Fe、Mg、Mn | 0.0005~0.025 |

### A.2 方法原理

试料用盐酸、硝酸溶解，用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定，计算杂质元素的质量分数。

A.3 主要试剂

A.3.1 盐酸(ρ1.17 g/mL)，优级纯。

A.3.2 硝酸(ρ1.42g/mL)，优级纯。

A.3.3 盐酸溶液(10%)。

A.3.4 二次蒸馏水(离子交换后蒸馏两次)。

A.4 仪器和装置

A.4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

A.4.1.1 光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3 kW。

A.4.1.2 分辨率：200 nm左右时的光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm左右时的光学分辨率不大于0.020 nm；或倒线色散率不大于0.40 nm。

A.4.1.3 仪器稳定性：仪器1h内稳定性(RSD)小于2.0%。

A.4.2 分析天平：感量0.1 mg。

A.5 试样

A.5.1 标准溶液的制备

按需要吸取一定量的杂质元素溶液于容量瓶中，用盐酸溶液(A.3.3)稀释至刻度，混匀。用同法制备三个以上不同杂质含量的标准溶液。

A.5.2 试样溶液的制备

称取0.30 g海绵钯或钯锭，置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加6 mL盐酸(A.3.1)、2 mL硝酸(A.3.2)，盖上聚四氟乙烯表面皿，低温溶解至完全。取下，冷却。转入25 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。得到待分析的试样溶液。

A.6 分析步骤

A.6.1 分析条件

A.6.1.1 工作气体：氩气(w ≥99.99%)。冷却气：15 L/min。等离子气：0.8 L/min。载气：0.2 L/min。

A.6.1.2 轴向观测。

A.6.1.3 雾化器的提升率：1.5 mL/min。

A.6.1.4 积分时间：5 s。

A.6.1.5 本标准不指定特殊的分析线，推荐使用的分析线波长如表A.2。

表A.2

| 元素 | 检测波长/nm | 元素 | 检测波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Pt | 299.979 | Al | 396.153 |
| Rh | 343.489 | Mg | 285.213 |
| Ir | 224.268 | Mn | 257.610 |
| Ag | 338.289 | Zn | 206.200 |
| Fe | 259.939 | Si | 251.611 |
| Ni | 221.648 | Au | 267.595 |
| Cu | 327.393 | Ru | 349.894 |
| Cr | 357.869 | Sn | 189.927 |
| Bi | 223.061 |  |  |
| Pb | 283.306 |  |  |

A.6.2 测定

A.6.2.1 于电感耦合等离子体发射光谱仪上，在仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下，用配制好的标准级差溶液(A.5.2)进行标准化，杂质元素工作曲线相关系数不小于0.999，否则需重新进行标准化或重新配制标准溶液进行测定。

A.6.2.2 测试分析试液(A.5.3)及空白试液。仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出杂质元素质量浓度。

A.7 分析结果的表述

按公式(A.1)计算杂质元素的质量分数w，数值以%表示：

w＝……………………………........(A.1)

式中：

1――自工作曲线上查得被测杂质元素的质量浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

0――空白溶液的质量浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

V――试液总体积，单位为毫升(mL)；

m0――试料的质量，单位为克(g)。

所得结果小于0.01％时，表示至四位小数，小于0.001％时，表示至五位小数。

A.8 精密度

实验室之间分析结果的相对偏差不大于50%。

A.9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品(当前两者没有时，也可用控制标样替代)，每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，

纠正错误后，重新进行校核。

附录B

(资料性附录)

氢还原重量法测定海绵钯灼烧损失量

B.1 范围

本方法规定了海绵钯灼烧损失量的测定。

本方法适用于海绵钯灼烧损失量的测定。测定范围：0.0050%~0.500%

B.2 方法原理

试料于200 ℃~800 ℃分段升温氢还原，称重，以测定灼烧损失量。

B.3 仪器与装置

B.3.1 分析天平：感量0.01 mg。

B.3.2 氢气发生器，氢气流量：不大于300 mL/min(w ≥99.999%)。

B.3.3 管式电炉，温度：不大于1200 ℃。

B.3.4 氢还原装置，如图1所示。

B.4 分析步骤

B.4.1 试料

称取约1.0～2.0 g试样，精确至0.00001 g。

B.4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

B.4.3 试料处理

将试料置于已恒重的石英舟中，将石英舟置于管式电炉的石英管内，通氢气约10 min后，再于通氢气条件下，按200 ℃、恒温0.5 h，400 ℃、恒温0.5 h，600 ℃、恒温0.5 h，800 ℃、恒温1.0 h依次升温。关闭电源，继续通氢气冷却至约50 ℃。

B.4.4 测定

取出石英舟，置于干燥器中，冷却至室温，称重，直至恒重。

B.5 分析结果的表述

按式(B.1)计算灼烧损失量w，数值以%表示：

w×100………………………………........(B.1)

m1—灼烧前海绵钯的质量，单位为g(克)；

m2—灼烧后海绵钯的质量，单位为g(克)。

分析结果小于0.1%时，表示至三位小数；小于0.01%时，表示至四位小数。

B.6 精密度

实验室之间分析结果的差值应不大于表B.2所列相对允许差。

表B.2

| 灼烧损失量/% | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0050～0.010 | 30 |
| >0.010～0.050 | 20 |
| >0.050～0.100 | 10 |
| >0.100～0.500 | 5 |

B.7 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品(当前两者没有时，也可用控制标样替代)，每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，

纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.70

H 68