s

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草

本标准主要起草人：谢宏潮、阳岸恒、朱勇、朱武勋

金 铍 合 金 蒸 发 料

范围

本标准规定了金铍合金蒸发料的技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于半导体行业用连铸法等生产的金铍合金蒸发材料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15072.11   贵金属及其合金化学分析方法 金合金中钆和铍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 15077   贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 26292-2010 金锗蒸发料附录A

GJB 950.1A  贵金属及其合金微量元素分析方法

要求

产品分类

按合金元素组成分为3个牌号：Au99.5Be、Au99Be、Au98Be。

化学成份

产品的化学成份应符合表1的规定。

表1 化学成分

| 合金牌号 | 主成分（质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Au | Be | Fe | Pb | Sb | Bi | Zn | Cd | 总量 |
| Au99.5Be | 余量 | 0.5±0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Au99Be | 余量 | 1±0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Au98Be | 余量 | 2±0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |

几何尺寸和偏差

产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。经双方协商,可提供其它规格的产品。

表2 外形尺寸及允许偏差

| 合金牌号 | 形态 | 几何尺寸及允许偏差/mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 直径 | 允许偏差 | 长度 | 允许偏差 |
| Au99.5Be | 圆柱状 | 2-8 | ±0.2 | 3-10 | ±0.5 |
| Au99Be | 圆柱状 | 2-8 | ±0.2 | 3-10 | ±0.5 |
| Au98Be | 圆柱状 | 2-8 | ±0.2 | 3-10 | ±0.5 |

外观质量

产品表面应光洁、平整,不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物等缺陷，但允许有轻微的、局部的、其尺寸不超过尺寸允许偏差的表面划伤、凹坑、剪切痕迹。

检验方法

化学成分中主成分分析按GB/T15072.11的规定进行，杂质元素含量锌、镉按GB/T26292-2010附录A的规定进行，其余杂质元素含量的分析按GJB950.1A的规定进行。

几何尺寸检测按GB/T15077的规定进行。

外观质量采用目视检查。

检验规则

检验和验收

产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收。每批应由同一合金牌号、同一炉号、状态和规格的产品组成。

检验项目及取样

检验项目、取样位置及数量应符合表3的规定。

表3  检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 铸棒头尾 | 每炉2个 | 3.2 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 任意 | 每批2个 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 任意 | 每批2个 | 3.4 | 4.3 |

检验结果的判定

化学成份不合格时，判该炉不合格。

5.4.2几何尺寸和外观质量不合格时，允许从该批产品中取双倍试样进行复检。复检结果全部合格，则判该批产品合格。若复检结果仍有一项不合格，则判该批不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

在已检验合格的产品上应附上如下标记：

a） 产品名称；

b） 合金牌号；

c） 批号；

d） 规格；

e） 重量；

f） 生产日期；

g） 生产厂家地址及电话；

包装、运输和贮存

产品固定在不易损坏的纸箱或木箱中。

产品运输过程中要防止碰伤和压伤，不得损坏和沾污产品。

产品应保存在干燥、清洁、无腐蚀性气氛的环境中。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 合金牌号；

d） 批号；

e） 规格；

f） 净重；

g） 各项检验结果和技术监督部门印记；

h） 出厂日期。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 合金牌号；

c） 交货状态；

d） 规格；

e） 数量；

f） 本标准编号；

g） 其他。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

金 铍 合 金 蒸 发 料

Gold-beryllium alloy evaporation material

（讨论稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68