金铍蒸发料

编制说明

（讨论稿） 2014年4月

“金铍蒸发料”

编制说明

- 工作简况

金铍蒸发料通常被用于GaP、GaAs和GaN 等半导体器件的欧姆接触电极制备，随着我国半导体照明行业近年来的飞速发展，国内半导体行业对金铍蒸发料需求日渐增长，产品也从依赖进口转为国内生产，该产品对纯度要求较高，一般要求原料及产品纯度≥99.99％，产品主要类型为规则的圆柱体颗粒。目前市场应用的金铍蒸发料产品主要有圆柱体颗粒及不规则颗粒两种，金铍蒸发料中往往存在Fe、Pb、Sb、Bi、Cd、Zn等杂质，这些杂质的存在对半导体行业欧姆电极的电学性能有很大影响。而且严格规定圆柱体颗粒产品规格尺寸(单粒重量)才能使用户精确控制镀层厚度及蒸镀工艺设定。目前金铍蒸发料还没有相应标准。为了规范产品和市场，稳定和提高产品质量，贵研铂业股份有限公司根据众多厂家对金铍蒸发料的技术要求，提出制定本钎料标准。于2012年向中国有色金属工业标准计量质量研究院提出制定金铍蒸发料行业标准的建议，2013年9月工业和信息化部以工信厅科[2013]163号文下达该标准的制定任务，项目起止时间为2013年9月～2014年12月，行业标准计划号为2013-1622T-YS，技术归口单位为中国有色金属工业标准计量质量研究所，起草单位为贵研铂业股份有限公司。本标准于2013年12月由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持，在深圳市召开了任务落实会，根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，本标准于2014年4月完成了预审稿。

贵研铂业股份有限公司接到标准制定任务后，根据任务落实会会议精神，组建金铍蒸发料国家标准起草小组，主要由运营保障部、功能材料事业部等技术人员组成。主要进行了如下工作：

- 确立《金铍蒸发料》行业标准起草遵循的基本原则；

- 申报起草该标准的立项报告；

- 对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁分析方法；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

  - 2.1 本标准在制定时主要遵循以下原则

- 充分满足市场要求的原则；

- 化繁就简的原则；

- 经济合理的原则；

- 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

  - 2.2标准的主要内容

编制本标准的原则是根据国情力求使材料规范与国外先进材料规范接轨，既考虑到材料规范的先进性，又考虑到材料规范的适用性和可操着性。针对半导体行业目前广泛使用的金铍蒸发料实际质量水平以及淘汰落后工艺、保护环境的目的，制定本标准。

2.2.1  关于范围及合金牌号

本标准的金铍蒸发料主要半导体器件的欧姆接触电极制备。包括了产品的相关技术及订货时的具体要求，体现了最大自由度原则。

本标准中的产品牌号是基于客户需求的基础上，结合国外实际情况和我国半导体行业面临的实际需要而确定的，其中金铍蒸发料牌号为3个。

    - 关于取样方法

本标准针对连铸法生产的合金，主成分和杂质取样取，铸棒头与尾部各取样分析，尺寸与外观从产品中任意取2个。通过多年的小批量生产过程跟踪，采用严格的工艺方法，完全可以控制产品达到技术指标要求。

2.2.3  关于技术要求

在本标准制定前，我国的现行标准中都没有关于金铍蒸发料的相关标准，为了适应半导体行业的高速发展所需，使我国的金铍蒸发料质量、技术要求与国际接轨，本标准制定规定了金铍蒸发料的纯度、杂质含量，以及规格尺寸和检验要求，对促进金铍蒸发料产品的发展将起到一定的积极作用。详见表1。

表1 本标准产品化学成分

| 合金牌号 | 主成分（质量分数）/% | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  | Au | Be | Fe | Pb | Sb | Bi | Zn | Cd | 总量 |
| Au99.5Be | 余量 | 0.5±0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Au99Be | 余量 | 1±0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| Au98Be | 余量 | 2±0.1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |

2.2.4  关于产品杂质元素的测定

本标准根据相关产品及原料对杂质的要求，结合厂家实际需求和我国现有分析标准，规定了Fe、Pb、Sb、Bi、Cd、Zn等杂质元素的含量要求及测定方法。详见表1。

    - 关于产品几何尺寸

本标准在几何尺寸方面对产品精度要求进行了较大提高，并为了促进产品和国际市场接轨，产品限制为圆柱状规则颗粒，没有加入不规则颗粒。

- 本标准与国外先进标准的对比

国内外均无此类产品标准

4  与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

5  标准实施的建议

建议该标准为行业标准。

6  评语

本标准是根据我国实际生产使用情况和参照国外同类先进产品制定的，其整体内容达到国内先进水平。

标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还存有许多缺憾，在起草过程中，得到了全国有色金属标准化技术委员会和其他相关单位的支持、指导与帮助，在此表示感谢！