s

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司。

本标准起草人：蒋传贵、王海燕、王剑平、朱武勋、张春荣。

真空断路器用银及其合金钎料环规范

  - 范围

本标规范定了真空断路器用银及其合金钎料环的技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本规范适用于真空断路器用不锈钢、镍及其合金、铜及其合金、陶瓷材料等部件的真空钎焊用银及其合金钎料环产品。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1425  贵金属及其合金熔化温度范围的测量   热分析试验方法

GB/T 5121.8  铜及铜合金化学分析方法氧含量的测定

GB/T 15072（所有部分）贵金属合金化学分析方法

GB/T 15077  贵金属及其合金材料几何尺寸测量方法

GB/T 18035-2000  贵金属及其合金牌号表示方法

GJB 950A(所有部分)  贵金属及其合金微量元素分析方法

SJ/T 10754  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 清洁性检验方法

SJ/T 10755  电子器件用金、银及其合金钎焊料检验方法 溅散性检验方法

  - 要求

3.1  产品分类

3.1.1  牌号

本规范合金牌号采用GB/T 18035—2000表示方法表示。

3.1.2  类型

钎料环产品类型分为园型环、异型环和非园型三类。

3.1.3  产品状态分为硬态（Y）、半硬态（Y2）和软态（M）三种。

一般以硬态供货，若需半硬态或软态产品，必须在订货合同中注明。

3.2  化学成份

钎料的化学成份应符合表1的规定。

化学成份

| 牌 号 | 主 要 成 分（质量分数）/% | 杂 质 含 量（质量分数）/%， 不 大 于 |
| --- | --- | --- |
|  | Ag | Cu | Ni | 其它 | Pb | Zn | Cd | O | 总量a |
| BVAg962 | 99.99 | － | － | － | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
| BVAg72Cu779 | 余量 | 28±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg50Cu780/875 | 余量 | 50±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg45Cu780/880 | 余量 | 55±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg30Cu780/945 | 余量 | 70±1.0 | － | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg70CuNi785/820 | 余量 | 28±1.0 | 2±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg71CuNi780/800 | 余量 | 28±1.0 | 1.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg71.5CuNi780/795 | 余量 | 28±1.0 | 0.75±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BAg66CuNi785/820 | 余量 | 32±1.0 | 2.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BAg63CuNi785/850 | 余量 | 35±1.0 | 2.0±0.25 | － | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BAg52CuPd867/900 | 余量 | 28±1.0 | － | Pd：20±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BAg65CuPd845/880 | 余量 | 20±1.0 | － | Pd：15±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BAg58CuPd824/852 | 余量 | 32±1.0 | － | Pd：10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BAg68CuPd807/810 | 余量 | 27±1.0 | － | Pd：5±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg70CuGeCo780/800 | 余量 | 28±1.0 | － | Ge：2.0±0.5 Co ：0.3±0.10 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg61CuIn625/710 | 余量 | 24±1.0 | － | In: 15±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg63CuIn655/710 | 余量 | 27±1.0 | － | In: 10±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| BVAg60CuIn650/710 | 余量 | 27±1.0 | － | In: 13±0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.15 |
| a杂质元素总量含表中所列杂质及未列的其它杂质元素。杂质元素总量不做出厂分析，需方如有需求，供需双方协商，并在订货合同中注明。 |

3.3  钎料环尺寸和偏差

3.3.1  图1钎料环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。

钎料环产品几何尺寸                                           单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 同心度 D－d | 允许偏差 | 同心度 D－d | 允许偏差 | 内外径 （D、d） | 允许偏差 | 内外径 （D、d） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.05 | ±0.005 | <5 | ±0.20 | ≥5 | ±0.40 | ≤50 | ±0.08 | >50 | ±0.1 |
| ≤0.1 | ±0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >0.1 | -0.02 |  | ±0.15 |  | ±0.30 |  |  |  |  |
| ＞0.3 | -0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.2  图2钎料园片环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表3的规定。

钎料圆片产品几何尺寸                                        单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 外径尺寸（D） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥0.05~0.1 | ±0.008 | ≤50 | ±0.08 |
| ＞0.1 | －0.02 | >50 | ±0.1 |
| ＞0.3 | －0.04 |  |  |

图1  钎料圆环示意图                     图2  钎料圆片示意图

3.3.3   图3钎料异型环产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表4的规定。

钎料异型环产品几何尺寸                                        单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 外圆尺寸（D） | 允许偏差 | 内圆尺寸（d） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.05 | ±0.008 | ≤50 | +0.0 -0.5 | ≤50 | +0.5 -0.0 |
| ≤0.1 |  |  |  |  |  |
| >0.1 | －0.02 | >50 | +0.0 -1.0 | >50 | +1.0 -0.0 |
| ＞0.3 | －0.04 |  |  |  |  |

图3  钎料异型环示意图

3.3.4  图4非圆型钎料产品的几何尺寸及其允许偏差应符合表5的规定。

表5  非圆型钎料产品几何尺寸                                            单位为毫米

| 厚度（h） | 允许偏差 | 长度尺寸（L） | 允许偏差 | 宽度尺寸（W） | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.05 | ±0.008 | ＜50 | ±0.2 | ＜5 | ±0.1 |
| ≤0.1 |  | ≥50 | ±0.5 | ≥5 | ±0.2 |
| >0.1 | －0.02 | ＜100 |  | ＜10 |  |
| ＞0.3 | －0.04 | ≥100 | ±0.8 | ≥10 | ±0.5 |

图4  方型钎料示意图                          图5   条型钎料片示意图

3.4外观质量

产品表面应光洁、平整、无夹杂和裂边，及氧化变色，外形无扭曲变形。

3.5钎料的氧含量

产品的氧含量应符合表1的规定。产品供货时不提供钎料的含氧量测试数据，若需要提供，须在订货合同中注明。

3.6  钎料的熔流点

产品供货时不提供钎料的固相线和液相线温度测试数据，若需要提供，须在订货合同中注明。

3.7  钎料的清洁性、溅散性

产品供货时钎料环的清洁性为Ⅰ～Ⅱ级，溅散性为A级。

3.8产品称重

产品的质量称量使用±0.1克精度的电子称进行称量。

  - 试验方法

    - 化学成份的主成份分析按GB/T15072的规定进行，杂质含量测定按照GJB 950A的规定进行。

    - 钎料产品尺寸测量参照GB/T15077的规定进行。

预成形圆环（D－d）测量：分别测量四等分方向各D、d数值，进行差减。测量中焊环放置在平板上，再用另一平板压平焊环，压实面积应大于80％，防止测量中产生变形。

    - 外观质量用目视进行检查。

    - 产品清洁性的检验方法按SJ/T 10754的规定进行，溅散性的检验方法按SJ/T 10755的规定进行。

    - 钎料的氧含量测定按GB/T 5121.8的规定进行。

4.6  钎料的熔流点测定按GB/T 1425的规定进行。

  - 检验规则

    - 检查和验收

      - 产品应由供方检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

      - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同进行。

    - 组批

5.2.1  一炉熔体浇铸成的铸锭为一个炉号。

5.2.2  产品应成批提交验收，每批应由同一合金牌号、规格、状态的产品组成，批重不限。

5.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成份、几何尺寸、清洁性、溅散性、外观质量的检验。

5.4  取样

检验项目、取样位置及数量应符合表6的规定。

表6  检验项目、取样位置及数量

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检验的章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 任意 | 每炉一个 | 3.2 | 4.1 |
| 几何尺寸 | 任意 | GB2828 | 3.3 | 4.2 |
| 外观质量 | 任意 | GB2828 | 3.4 | 4.3 |
| 清洁性溅散性 | 逐炉取样 | 每炉一个 | 3.7 | 4.4 |
| 氧含量 | 任意 | 每炉一个 | 3.5 | 4.5 |
| 熔流点 | 任意 | 每炉一个 | 3.6 | 4.6 |

5.5检验结果的判定

5.5.1  化学成份不合格时，判该炉产品不合格。

5.5.2  几何尺寸、外观质量、清洁性、溅散性、氧含量、熔流点检验结果如有不合格时，允许从该批产品中取双倍试样进行复检。复检结果全部合格，则判该批产品合格。若复检结果仍有一项不合格，则判该炉或该批不合格。

  - 标志、包装、运输、贮存

    - 标志

在已检验合格的每袋（包）产品上应附上如下标记：

- 产品名称；

b)  图号；

c）合金牌号；

d）供货状态；

e）批号；

f）规格；

g）数量；

h）包装日期。

    - 包装、运输和贮存

      - 钎料产品冲压清洗后，装入干燥剂，用塑料袋进行真空或充入保护性气氛进行产品包装，并装入硬质包装箱内。

      - 产品应保存在干燥无腐蚀性气氛的场所。

7.2.3  产品的存放有效期3个月。如果产品保存期超过3个月，使用前应逐袋检查产品表面是否存在氧化变色。如果产品表面存在氧化变色，应停止使用并作报废处理。

    - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、电话、传真；

b）产品名称；

c)  图号

d）合金牌号；

e）供货状态；

f）批号；

g）规格；

h）数量及净重；

i）各项分析检验结果和技术监督部门印记；

j）本标准编号；

k）出厂日期。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 图号

c）合金牌号；

d）供货状态；

e）规格；

f）数量；

g）本标准编号；

h）其他。

8   新旧牌号及参考熔化温度对照表（资料性参考件）

贵金属钎料新旧牌号及参考熔化温度对照表

| 序号 | 合金牌号 | GB2000牌号 | 熔化温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固相线 | 液相线 |
| 1 | Ag | BVAg962 | 962 | 962 |
| 2 | AgCu28 | BVAg72Cu779 | 779 | 779 |
| 3 | AgCu50 | BVAg50Cu780/875 | 780 | 875 |
| 4 | AgCu55 | BVAg45Cu780/880 | 780 | 880 |
| 5 | AgCu70 | BVAg30Cu780/945 | 780 | 945 |
| 6 | AgCuNi28-2 | BVAg70CuNi785/820 | 785 | 820 |
| 7 | AgCuNi28-1 | BVAg71CuNi780/800 | 780 | 800 |
| 8 | AgCuNi28-0.75 | BVAg71.5CuNi780/795 | 780 | 795 |
| 9 | AgCuNi32-2 | BAg66CuNi785/820 | 785 | 820 |
| 10 | AgCuNi35-2 | BAg63CuNi785/850 | 785 | 850 |
| 11 | AgCuPd28-20 | BAg52CuPd867/900 | 867 | 900 |
| 12 | AgCuPd20-15 | BAg65CuPd845/880 | 845 | 880 |
| 13 | AgCuPd32-10 | BAg58CuPd824/852 | 824 | 852 |
| 14 | AgCuPd27-5 | BAg68CuPd807/810 | 807 | 810 |
| 15 | AgCuGeGo28-2-0.3 | BVAg70CuGeCo780/800 | 780 | 800 |
| 16 | AgCuIn24-15 | BVAg61CuIn625/710 | 625 | 710 |
| 17 | AgCuIn27-10 | BVAg63CuIn655/710 | 655 | 710 |
| 18 | AgCuIn27-13 | BVAg60CuIn650/710 | 650 | 710 |

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

真空断路器用

银及其合金钎料环规范

Specification  of  silver  and  their  alloy  brazing 
 filler  ring   materials  for  vacuum  switching  devices

（讨论稿）

YS/T ××××—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68