YS/T 231—××××




前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 231-2007《钨精矿》。本标准与YS/T 231-2007相比主要变化如下：

——增加了多属性钨精矿的类别；

——对化学成分做了相应的调整；

——对试验方法和检验规则做了修订。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：赣州有色冶金研究所、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、郴州钻石钨制品有限公司。

本标准主要起草人:
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
——YB 504-65、GB 2825-1981;
——YS/T 231-1994、YS/T 231-2007。
钨精矿

范围 

本标准规定了钨精矿的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单(或合同)内容。

本标准适用于经选矿所得钨精矿产品，供生产仲钨酸铵、钨酸、偏钨酸铵、氧化钨等使用。

规范性引用文件   

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1480 金属粉末粒度组成的测定  干筛分法 

GB/T 4414 包装钨精矿取样、制样方法 

GB/T 6150(所有部分)钨精矿化学分析方法 

3  要求

3.1 产品分类

钨精矿按矿物类型分为黒钨和白钨两种；按选矿类型分为单一选钨精矿和多金属钨精矿；按化学成分划分为特级、一级、二级、三级、四级、混合钨精矿和钨细泥（其中多金属钨精矿没有特级），共计16个品种。混合钨精矿是指黑钨、白钨没有严格分离的钨精矿。钨细泥是指粒度小于0.074 mm(WO3含量(质量分数)为25%-40%)、杂质含量较高的钨矿产品。单一选钨精矿是指在钨矿开采及冶炼过程中只回收钨的精矿；多金属钨精矿是指在钨矿开采及冶炼过程中可回收钨及其它有价金属的精矿。
3.2 化学成分

钨精矿的化学成分应符合表1规定。钨精矿品位以干矿计算。

3.3 粒度

    钨精矿的粒度应不大于9mm(不包括钨细泥的粒度)；用户对粒度有特殊需要，可由供需双方协商。

3.4  外观质量

    钨精矿中不得混入外来杂物。

4  试验方法

4.1  钨精矿的化学成分分析方法按GB/T 6150的规定进行。

4.2  钨精矿的粒度测定按GB/T 1480的规定进行。

4.3  钨精矿的水分含量的测定按GB/T 6150的规定进行。

4.4  钨精矿的外观质量用目视检查。

                                        表1                                         %

	品种
	WO3不小于
	杂质含量，不大于%

	类型
	品级
	WO3
	S
	P
	As
	Mo
	Ca
	Mn
	Cu
	Sn
	SiO2
	Sb
	Ba
	H2O

	黑钨精矿
	特级
	65
	0.7
	0.03
	0.1
	0.01
	5.0
	-
	0.06
	0.15
	5.0
	0.01
	0.2
	2.0

	
	一级
	63
	2.0
	0.20
	0.35
	0.05
	5.0
	-
	0.15
	0.35
	7.0
	0.02
	0.3
	2.0

	
	二级
	58
	2.5
	0.25
	0.37
	0.10
	5.0
	-
	0.25
	0.40
	7.0
	0.02
	0.5
	2.0

	
	三级
	55
	3.0
	0.30
	0.40
	0.20
	5.0
	-
	0.30
	0.60
	-
	0.02
	0.5
	2.0

	
	四级
	50
	3.0
	0.30
	0.40
	0.20
	6.0
	-
	0.35
	0.60
	-
	0.02
	0.5
	2.0

	白钨精矿
	特级
	65
	0.7
	0.05
	0.03
	-
	-
	0.5
	0.03
	0.03
	3.0
	0.01
	0.2
	3.0

	
	一级
	63
	2.5
	0.25
	0.1
	-
	-
	1.0
	0.35
	0.20
	5.0
	0.15
	0.3
	3.0

	
	二级
	58
	3.0
	0.30
	0.15
	-
	-
	1.5
	0.40
	0.25
	7.0
	0.20
	0.5
	3.0

	
	三级
	55
	3.5
	0.35
	0.15
	-
	-
	2.0
	0.45
	0.35
	-
	0.2
	0.5
	3.0

	
	四级
	50
	3.5
	0.35
	0.15
	-
	-
	2.0
	0.45
	0.40
	-
	0.20
	0.5
	3.0

	混合钨精矿
	63
	1.0
	0.12
	0.15
	-
	-
	-
	0.25
	0.20
	6.0
	0.20
	0.5
	3.0

	钨细泥
	30
	3.0
	0.50
	0.80
	-
	-
	-
	0.5
	-
	-
	-
	-
	-

	多金属钨精矿
	一级
	50
	0.9
	7.0
	0.10
	-
	-
	-
	0.20
	0.20
	-
	-
	0.3
	3.0

	
	二级
	40
	1.3
	8.0
	0.15
	-
	-
	-
	0.25
	0.25
	-
	-
	0.5
	3.0

	
	三级
	30
	1.7
	9.0
	0.20
	-
	-
	-
	0.30
	0.30
	-
	-
	0.5
	3.0

	
	四级
	20
	2.0
	10.0
	0.25
	-
	-
	-
	0.30
	0.30
	-
	-
	0.5
	3.0


注1：表中“-”为杂质含量不限。

注2：精矿中钽、铌、钼为有价元素，如有需要，供方应报出分析数据。

注3：精矿中油水分总含量（质量分数）应不大于9%。

注4：供需双方对表中规定的个别杂质含量及其他杂质（如Fe、Pb、Bi等）有特殊要求时，可协商解决。

5  检验规则

5.1  检查和验收
5.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及订货单（或合同）的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起20天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批
产品应成批提交验收，每批应由同一品种的产品组成，同批产品要求混合均匀。每批重量为10t以上，100t以下；有特殊要求时，由供需双方协商。

5.3  检验项目
每批产品应进行化学成分、粒度、水分及外观质量检验。

5.4  取样

产品的取样、制样按GB/T 4414的规定进行。

5.5 检验结果的判定

5.5.1  产品的化学成分中某一个元素不合格时，则取双倍试样进行该元素的重复试验，重复试验结果全部合格，则判定整批产品合格。若重复试验结果仍有一个不合格，则判定该批产品不合格。

5.5.2  产品的粒度不合格时，该批产品为不合格。

5.5.3  产品的水分不合格时，则取双倍试样进行水分的重复试验，重复试验结果全部合格，则判定整批产品合格。若重复试验结果仍有一个不合格，则判定该批产品不合格。

5.5.4  产品的外观质量不合格时，该批产品为不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书
6.1  标志

钨精矿袋上应标明：

a)供方名称；

b)产品名称(精矿类型、品级)；

c)净重；

d)批号。

6.2  包装、运输和贮存

6.2.1 钨精矿用双层袋包装，袋口应封严。包装材料由供需双方协议。每袋产品净重为50kg、1000kg。

6.2.2 运输时严防受潮。产品应存放在干燥处，不得露天放置，并防止产品包装损坏。
6.3 质量证明书
每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 品种；

e) 件数和净重；

f) 分析检验结果和技术监督部门印记；

g) 本标准编号；

h) 出厂日期。

7  订货单(或合同)内容

本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 品种；

c) 杂质含量的特殊要求；

d) 件数和净重；

e) 本标准编号；

f) 其他。


中华人民共和国工业和信息化部 发布





××××-××-××实施





××××-××-××发布





钨精矿


Tungsten concentrate





（草案稿）





YS/T 231—201X


代替YS/T 231-2007





YS





中华人民共和国有色金属行业标准





ICS 73.060.99


D 43








3
1

