06

前    言

GB/Txxxx《变形铝及铝合金废料的分类、回收与利用》分为三个部分：

第1部分：废料的分类；

第2部分：废料的回收；

第3部分：废料的再生利用。

本部分为GB/T xxx的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分与EN 13920-2—-16：2003的一致性程度为非等效。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：山东南山铝业股份有限公司。

本部分参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、厦门厦顺铝箔有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、中铝瑞闽铝板带有限公司、山东兖矿轻合金有限公司等。

本部分主要起草人：

变形铝及铝合金废料的分类、回收与利用

第1部分：废料的分类

范围

本部分规定了变形铝及铝合金废料的分类、分级及分组等。

本部分适用于变形铝及铝合废料的分类。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3190-2008  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 8005.1  铝及铝合金术语 第1部分：产品及加工处理工艺

GB/T 13586  铝及铝合金废料

- 术语和定义

GB/T 8005.1 中界定的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 工序废料 Process Scrap

铝及铝合金生产工序中产生的铝废料。

3.2 其他废料 Other Scrap

除铝及铝合金生产工序外产生的铝废料。

- 要求

4.1废料的分类

废料按来源分为工序废料和其他废料两类。

  - 废料的合金牌号

废料的合金牌号应符合GB/T 3190-2008对合金牌号的要求。

  - 废料的分级

工序废料的分级应符合表1的规定，其他废料的分级应符合表2的规定。

表1 工序废料的分级与要求

| 级别 | 废料产生的工序 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 级 | 熔铸、铸轧工序 | 应化学成分明确、比表面积大、表面洁净，不应混入杂质及污染物； 其中包括报废的铸锭（棒）及毛料、铸锭（棒）的切头、尾、用于金相分析的试片及取样残料、换合金及修炉产生的洗炉料、放干料等 |
|  | 板、带、箔材工序 | 应化学成分明确、表面洁净、厚度≥1.0mm，不应混入杂质及污染物，无涂油、DOS处理、涂漆、涂蜡等； 其中包括热轧过程产生的废坯料及剪头废料、所有取样剪料、切头尾料、锯、切边料、报废的卷、板、带、阳极氧化样验料等 |
| 级别 | 废料产生的工序 | 要求 |
| 一 级 | 管、棒、型、线材工序 | 应化学成分明确、比表面积大、表面洁净，不应混入杂质及污染物，无喷涂、涂层、涂漆等； 其中包括挤压残料、挤压料头、料尾、报废的挤压品、管毛料拉伸夹头、管材废料、直径≥50mm以上的拉伸夹头等 |
|  | 锻造工序 | 应化学成分明确、比表面积大、表面洁净，不应混入杂质及污染物； 其中包括废锻件、模锻件、毛料、料头、料尾、锻件取样余料、直线长度＞200mm的毛边等 |
| 二级 | 熔铸、铸轧工序 | 应化学成分明确、表面洁净、不应混入杂质及污染物； 其中包括铝灰渣分离产生的铝、分析小试样等 |
|  | 板、带、箔材工序 | 应化学成分明确、表面洁净、厚度介于0.2mm至1.0mm间，不应不应混入杂质及污染物，无涂油、DOS处理、涂漆、涂蜡等； 其中包括切头尾料、切边料、报废的卷、板、带、打包料等 |
|  | 管、棒、型、线材工序 | 应化学成分明确、表面洁净、不应混入杂质及污染物，无喷涂、涂层、涂漆等，如分析小试样 |
|  | 锻造工序 | 应化学成分明确、表面洁净、不应混入杂质及污染物； 其中包括直线长度＜200mm毛边、铸锭试片、氧化膜检测试验余料等 |
| 三级 | 熔铸、铸轧工序 | 以碎屑、比表面积小的废铝为主，应化学成分基本明确，不应混入杂质及污染物； 其中包括铝屑、废渣中金属颗粒、跑流料、工具清理料等 |
|  | 板、带、箔材工序 | 以碎屑、比表面积小、厚度薄的废铝为主，应化学成分基本明确，不应混入杂质及污染物； 其中包括铣屑碎料、厚度厚度≤0.2mm的卷、切边料、碎片及打包块、直径＜800mm 的废料球、卷边料，单片板片长度＜400mm的片状切头/去尾料、实验室力学性能分析回收料等 |
|  | 管、棒、型、线材工序 | 以碎屑、比表面积小的废铝为主，应化学成分基本明确，不应混入杂质及污染物； 其中包括锯切碎屑、淬火炉掏井料、直径＜50mm的拉伸夹头、实验室力学性能分析回收料等 |
|  | 锻造工序 | 以碎屑、比表面积小的废铝为主，应化学成分基本明确，不应混入杂质及污染物； 如锻造过程中产生的各类碎屑 |
| 四级 | 熔铸、铸轧工序 | 无法通过分析确定其化学成分的废铝，不应有腐蚀、涂漆、涂油、涂蜡等污染； 其中包括各工序的撇渣、混料、机台地沟料、清井渣等 |
|  | 板、带、箔材工序 |  |
|  | 管、棒、型、线材工序 |  |
|  | 锻造工序废料 |  |
| 五级 | 熔铸工序废料 | 变形铝及铝合金熔铸过程中产生的铝灰构成的废铝 |

表2其他废料的分级与要求

| 铝废料名称 | 要求 |
| --- | --- |
| 光亮铝线 | 新的、洁净的纯铝电线、电缆构成的废铝； 不允许混入铝合金线、毛丝、丝网、铁、绝缘皮和其他杂质 |
| 混合光亮铝线 | 新的、洁净的纯铝电线、电缆与少量6XXX系合金电线、电缆混合构成的废铝； 6XXX系合金电线、电缆不超过废铝总量的10%； 不允许混入毛丝、丝网、铁、绝缘皮和其他杂质 |
| 旧铝线 | 旧的纯铝电线、电缆构成的废铝； 表面氧化物及污物低于废铝总量的1%； 不允许混入铝合金线、毛丝、丝网、铁、绝缘皮和其他杂质 |
| 旧混合铝线 | 旧的纯铝电线、电缆与少量6XXX系合金电线、电缆混合构成的废铝； 6XXX系合金电线、电缆低于废铝总量的10%，表面氧化物及污物不超过废铝总量的1%； 不允许混入毛丝、丝网、铁、绝缘皮和其他杂质 |
| 导电板 | 各种电器设备和设施中的铝导电板构成的废铝； 不允许混带杂物 |
| 新铝箔 | 洁净的、新的、无涂层的1XXX和/或3XXX和/或8XXX系列铝箔构成的废铝； 不允许混入电镀箔、涂铅铝箔、纸、塑料和其他杂质 |
| 旧铝箔 | 无涂层的1XXX、3XXX、和8XXX系旧的家用包装铝箔和铝箔容器构成的废铝； 材料可以被电镀，有机残留物低于废铝总量的5%； 不允许混入涂铅铝箔条、化学腐蚀箔、复合箔、铁、纸、塑料和其他非金属杂质 |
| 新PS基板 | 1XXX和/或3XXX系列牌号的印刷用铝板（表面无油漆涂层）构成的废铝； 铝板最小尺寸为80mm×80mm； 不允许混入纸、塑料、油墨和其他任何杂物 |
| 旧PS基板 | 1XXX和/或3XXX系列牌号的印刷用铝板构成的废铝； 铝板最小尺寸为80mm×80mm； 不允许混入纸、塑料、过多油墨的薄板和其他任何杂物 |
| 飞机铝板 | 飞机用铝板构成的废铝 |
| 低铜铝板 | 由多种牌号的低铜铝板（厚度大于0.38mm）混合构成的新的、洁净的、表面无涂层、无油漆的废铝板； 油脂低于废铝总量的1%； 不允许混入2XXX或7XXX系铝合金板、不允许混入毛丝、丝网、直径小于1.27mm的冲屑、污物和其他非金属物品 |
| 同类铝板 | 同种牌号的铝板材、厚度＞0.38mm |
| 混合新铝板 | 由多种牌号的铝板（厚度大于0.38mm）混合构成的新的、洁净的、表面无涂层和漆层的废铝板； 油脂不超过废铝总量的1%； 不允许混入毛丝、丝网、直径小于1.27mm的冲屑、污物和其他非金属物品 |
| 杂旧铝板 | 由多种牌号的洁净铝板混合构成的废铝； 涂漆铝板低于废铝总量的10%，油脂低于总量的1%； 不允许混入箔、百叶窗、铸件、毛丝、丝网、易拉罐、散热器片、飞机铝板、瓶盖、塑料、污物和其他非金属物品 |
| 铝废料名称 | 要求 |
| 散热器铝片 | 洁净的热交换铝片或铜管上的铝翅片构成的废铝； 不允许混入铜管、铁和其他杂物 |
| 新边角料 | 新的、洁净的、无涂层的、同种牌号的变形铝及铝合金边角料、废次材、切头、切尾料构成的废铝； 油污和油脂不超过废铝总量的1%； 不允许混入箔、毛丝、丝网和其他杂质 |
| 混合边角料 | 由多种牌号的变形铝及铝合金边角料、块构成的、新的、洁净的、无涂层的混合废铝； 油污和油脂不超过废铝总量的1%； 不允许混入7XXX系铝合金、油、毛丝、丝网和其他杂质 |
| 同类铝材 | 同种牌号的铝锻件，挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝。主要包括铝门窗型材、铝管、铝棒及其他工业用铝型材； 不允许混入铝箔或其他任何夹杂物 |
| 杂铝材 | 多种牌号的铝锻件、铝挤压件（表面可覆盖涂层）构成的废铝； 不允许混带夹杂物 |
| 注：新的、洁净的、同种牌号的废铝宜作为一级废料;旧的同种牌号的废铝宜作为二级废料; 混合牌号的所有废铝宜作为三级废料。 |

  - 废料的分组

4.1 工序废料中，一、二级废料应按合金牌号进行分组，三级废料宜按主成分、杂质不冲突的原则进行分组

四级废料为无法通过分析确定其化学成分的碎屑、废铝等宜为混料组，五级废料宜为铝灰组。

4.2 其他废料中，一、二级废料应按合金牌号进行分组，三级废料宜为混料组。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

变形铝及铝合金废料的分类、回收与利用 第1部分：废料的分类

Classification，recycling and utilization of wrought aluminium and aluminium alloy scrap Part 1：Classification of scrap

（预审稿）

中华人民共和国国家标准

ICSxx.xx.xxx

Hxx

GB/TXXXX—××××